## Slide 1: ニッケル水酸化物ナノシート 固定電極によるグルコース酸化の検討
令和4年度
徳島大学理工学部
理工学科 応用化学システムコース 物質機能化学講座
松山 晃大
B-22

## Slide 2: Introduction
食品加工、臨床診断、環境モニタリングなど多くの分野で利用されている[1] 。
また、酵素を用いない非酵素型グルコース酸化触媒の開発が期待されている
[1] Feng Gao et al. ACS Appl. Nano Mater.2021,4,8520−8529
[2] Etab M et al. , Arabian Journal of Chemistry (2022) 15, 103467
遷移金属化合物の中でも、ナノ構造を持たせたニッケル化合物では、グルコースを酸化するいくつかの例が報告されており、高い触媒活性を有する[2]。
グルコースの定量分析
グルコース酸化に有用な触媒

## Slide 3: Introduction
ニッケル水酸化物ナノシート固定電極を作製し
電気化学的なグルコース酸化を検討した。
卒業研究の内容

## Slide 4: Experimental
酢酸ニッケルから塩基性酢酸ニッケル塩の合成
塩基性酢酸ニッケル塩の層間隔をイオン交換により拡大
2Ni(CH3COO)2・4H2O Ni2(OH)3(CH3COO)・H2O + 3CH3COOH
Ni(OH)3(CH3COO)・H2O
3〜4 Å
Acetate ion
Ni(OH)3(CH3(CH2)11C6H4SO3)・H2O
DBS(Dodecylbenzene sulfonate)
22〜23 Å
NaDBS aq.
30℃ 1日

## Slide 5: Experimental
叩くようにして詰める
CP電極を作製
ケッチェンブラック
乾燥
すり鉢で擦る
Niナノシート分散液
流動パラフィン
or
ナフィオン
Or
セルロースナノファイバー
3. 1-ブタノールに分散させ、単層のナノシートを得る
4. 固定電極を作製し、電気化学測定を行う

## Slide 6: Experimental
叩くようにして詰める
CP電極を作製
ケッチェンブラック
乾燥
すり鉢で擦る
Niナノシート分散液
流動パラフィン
or
ナフィオン
Or
セルロースナノファイバー
CP電極を作製
減圧濃縮
Niナノシート分散液

## Slide 7: Result

## Slide 8: Result

## Slide 9: Result
合成に成功した

## Slide 10: Experimental
酢酸ニッケルから塩基性酢酸ニッケル塩の合成
酢酸ニッケル四水和物(約5.00 mmol)とエタノール100 mlをナスフラスコへ入れる。-(1)
ミリQ水4 gをナスフラスコへ入れた。-(2)
シリコンオイル中で110〜130 ℃で攪拌しつつ一晩加熱還流を行なった。-(3)
遠心分離にかけデカンテーションを行い、自然乾燥を行なった。
2Ni(CH3COO)2・4H2O Ni2(OH)3(CH3COO)・H2O + 3CH3COOH

## Slide 11: Experimental
塩基性酢酸ニッケル塩の層間隔をイオン交換により拡大
DBS-Naを約1.50 mmolを量り取り、ミリQを120 mlと完全に溶解させた。
前駆体の塩基性酢酸ニッケル塩を量り入れ、攪拌させた。
遠心分離(4000rpm)により、ミリQ水でDBS-Naを8回洗浄し減圧乾燥を行った。
Ni(OH)3(CH3COO)・H2O -> Ni(OH)3(CH3(CH2)11C6H4SO3)・H2O

## Slide 12: Experimental
1-ブタノールに分散させ、単層のナノシートを得る
DBS-N

## Slide 13: Experimental
固定電極を作製し、電気化学測定を行う
DBS-N

## Slide 14: Result