## Slide 1: ニッケル水酸化物ナノシート 固定電極によるグルコース酸化の検討
令和4年度
徳島大学理工学部
理工学科 応用化学システムコース 物質機能化学講座
松山 晃大
B-22

## Slide 2: Introduction
グルコースの定量分析は、食品加工、臨床診断、環境モニタリングなど多くの分野での応用が期待されている [1]
[1] Feng Gao et al. ACS Appl. Nano Mater.2021,4,8520−8529
[2] Etab M et al. , Arabian Journal of Chemistry (2022) 15, 103467
遷移金属化合物の中でも、ナノ粒子、ナノワイヤ、ナノフレーク、ナノシート、マイクロスフェアなどの様々な形態を有するNi(OH)2のナノ構造は、高い電極触媒活性を有し、環境に優しく、非常に経済的 [2]
化学技術分野において最も重要な課題の1つ
グルコース酸化の理想的な触媒

## Slide 3: Introduction
ナノシート

## Slide 4: Introduction
ニッケル層状水酸化物ナノシートを用いて
キャスト電極やカーボンペースト電極を作製し
グルコースの酸化による電流応答について検討を行う
卒業研究の内容
キャスト
カーボンペースト

## Slide 5: Experimental
酢酸ニッケルから塩基性酢酸ニッケル塩の合成
塩基性酢酸ニッケル塩の層間隔をイオン交換により拡大
2Ni(CH3COO)2・4H2O Ni2(OH)3(CH3COO)・H2O + 3CH3COOH
Ni(OH)3(CH3COO)・H2O
3〜4 Å
Acetate ion
Ni(OH)3(CH3(CH2)11C6H4SO3)・H2O
DBS(Dodecylbenzene sulfonate)
22〜23 Å
NaDBS aq.
30℃ 1日

## Slide 6: Experimental
3. 1-ブタノールに分散させ、単層のナノシートを得る
4. 固定電極を作製し、電気化学測定を行う

## Slide 7: Experimental
酢酸ニッケルから塩基性酢酸ニッケル塩の合成
酢酸ニッケル四水和物(約5.00 mmol)とエタノール100 mlをナスフラスコへ入れる。-(1)
ミリQ水4 gをナスフラスコへ入れた。-(2)
シリコンオイル中で110〜130 ℃で攪拌しつつ一晩加熱還流を行なった。-(3)
遠心分離にかけデカンテーションを行い、自然乾燥を行なった。
2Ni(CH3COO)2・4H2O Ni2(OH)3(CH3COO)・H2O + 3CH3COOH

## Slide 8: Experimental
塩基性酢酸ニッケル塩の層間隔をイオン交換により拡大
DBS-Naを約1.50 mmolを量り取り、ミリQを120 mlと完全に溶解させた。
前駆体の塩基性酢酸ニッケル塩を量り入れ、攪拌させた。
遠心分離(4000rpm)により、ミリQ水でDBS-Naを8回洗浄し減圧乾燥を行った。
Ni(OH)3(CH3COO)・H2O -> Ni(OH)3(CH3(CH2)11C6H4SO3)・H2O

## Slide 9: Experimental
1-ブタノールに分散させ、単層のナノシートを得る
DBS-N

## Slide 10: Experimental
固定電極を作製し、電気化学測定を行う
DBS-N

## Slide 11: Result
合成に成功した

## Slide 12: Result

## Slide 13: Result