## Slide 1: ニッケル水酸化物ナノシート 固定電極によるグルコース酸化の検討
令和4年度
徳島大学理工学部
理工学科 応用化学システムコース 物質機能化学講座
松山 晃大
B-22

## Slide 2: Introduction
食品加工、臨床診断、環境モニタリングなど多くの分野で利用されている[1] 。
また、酵素を用いない非酵素型グルコース酸化触媒の開発が期待されている
[1] Feng Gao et al. ACS Appl. Nano Mater.2021,4,8520−8529
[2] Etab M et al. , Arabian Journal of Chemistry (2022) 15, 103467
遷移金属化合物の中でも、ナノ構造を持たせたニッケル化合物では、グルコースを酸化するいくつかの例が報告されており、高い触媒活性を有する[2]。
グルコースの定量分析
グルコース酸化に有用な触媒

## Slide 3: Introduction
ニッケル水酸化物ナノシート固定電極を作製し
電気化学的なグルコース酸化を検討した。
卒業研究の内容
ナノシートについての説明

## Slide 4: Experimental
酢酸ニッケルから塩基性酢酸ニッケル塩の合成
2Ni(CH3COO)2・4H2O Ni2(OH)3(CH3COO)・H2O + 3CH3COOH
Notes: 実験手順です。
まず、ニッケル水酸化物ナノシートの合成を行います。
はじめに、酢酸ニッケル四水和物にエタノールと水を順番に加え、110度で加熱還流を行い遠心分離により、層状水酸化物である塩基性酢酸ニッケル塩の合成を行いました。
これらの条件で反応させ、それぞれの層状塩基性酢酸塩を合成します。

## Slide 5
イオン交換
22〜23 Å
220415Ni_OH_OAc
層状塩基性酢酸塩のXRD
220415Ni_OH_DS
イオン交換後のニッケル層状水酸化物のXRD
ドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム
(DBS-Na)
X
Y
Z
塩基性酢酸ニッケル塩の層間隔をイオン交換により拡大
Notes: これが、ドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウムで、このドデシルベンゼンスルホン酸基を以降DBSと略します。
先ほど合成した層状塩基性酢酸塩をドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウムを溶かした水溶液中にて一晩放置し、酢酸イオンをドデシルベンゼンスルホン酸イオンに交換し、単層剥離できる層状水酸化物を得ることができました。
下2つの図はそれぞれXRDの結果です。
XRD結果から、層状塩基性酢酸塩の層間が10.92 Å、イオン交換後のニッケル層状水酸化物は、層間が29.8 Åであり、イオン交換前と20 Åほど拡大されていることが確認できました。
20 ÅはDBS長辺の長さと一致しており、層状塩基性酢酸塩の層間がDBSにより拡大されていることが確認できました。

## Slide 6: Experimental
スポイトで濃縮液を滴下
GC電極を作製
減圧濃縮
Niナノシート分散液
グラッシーカーボン(GC)
乾燥
キャスト電極
1-ブタノール
1-ブタノール中で
2時間超音波分散
黄緑
Niナノシート分散液

## Slide 7: Experimental
叩くようにして詰める
CP電極を作製
ケッチェンブラック
乾燥
すり鉢で擦る
Niナノシート分散液
ナフィオン
Or
セルロースナノファイバー
カーボンペースト(CP)
カーボンペースト電極
セルロースナノファイバー
ナフィオン
詳細
詳細

## Slide 8
サイクリックボルタンメトリー(CV)
参照極
Ag/AgCl 電極
対極
白金線
作用極
0.1 M NaOH
参照極
Ag/AgCl 電極
対極
白金線
作用極
0.1 M NaOH
スターラーピース
で撹拌
クロノアンペロメトリ
グルコース(0.7 mM)

## Slide 9: Result
酸化ピーク
ニッケル水酸化物ナノシートが
グルコースに対して酸化するピークが
0.5〜0.7 V vs Ag/AgCl 付近に確認できた。
キャスト電極によるサイクリックボルタンメトリ測定(CV)
クロノアンペロメトリック測定では
0.6 V vs Ag/AgCl を印加し測定を行った。
Notes: キャスト電極では220415E_CP_1のカーボンペースト電極と比べて大きく酸化還元ピークがあわられた。これは、ニッケルはグルコースを酸化しうること、カーボンペースト電極作成時の流動パラフィンが反応を阻害している可能性があることを示している。

## Slide 10: Result
電極名 | 線形範囲 (mM) | 感度(mA mM-1 cm-2) | 決定係数 R2
220415CP_cell0.2g_1回目 | 0~1.31 | 0.3052 | 0.9182
220906CP_cell0.2g_1 | 0~2.62 | 0.8033 | 0.9932
220906CP_cell0.2g_3 | 0~0.339 | 0.5039 | 0.9951
220906CP_cell0.2g_4 | 0~3.37 | 0.8958 | 0.9930
Notes: ニッケル水酸化物ナノシート固定電極がグルコースに対して反応し電流を流すことは確認できた。220906CP_cell0.2g_1と220906CP_cell0.2g_4の電極では電流密度が10 mA cm–2程度で飽和したが、220415CP_cell0.2g_1回目と220906CP_cell0.2g_3の電極では電極は0.5 mA cm–2程度を示すなど、再現性に乏しかった。原因の1つに、セルロースナノファイバーに含まれる水分が、電極作製後に蒸発し空気の隙間ができることにより、グルコースとの接地表面積が電極ごとに変化することが考えられる。また、セルロースナノファイバーの絶縁体[9]による効果が電流密度の低下に関係していると考えている。
これらの結果から、セルロースナノファイバーをバインダーに用いた電極では、複数回測定が難しく、同じ手法で製作しても再現性に乏しいことが判明した。

## Slide 11: Result
繰り返し測定回数 | 線形範囲 (mM) | 感度(mA mM-1 cm-2) | 決定係数 R2
1回目 | 0~1.31 | 0.3052 | 0.9182
2回目 | 0~0.88 | 0.0307 | 0.9086
3回目 | 0~0.88 | 0.0324 | 0.8424
Notes: 220415CP_cell0.2g_1回目のグルコース滴下後に電流密度が低下し続ける反応が見られた。また、測定2回目以降から測定1回目に比べて電流密度が1/10に低下していた。また、220415CP_cell0.2g_1回目や220415CP_cell0.2g_2回目での反応と比べて、グルコース滴下1回目と2回目の電流密度の増加の差が大きくなっている。電極洗浄時にミリQ水で電極表面にグルコースから酸化して生成されるグルコン酸など付着していた物質が洗い流されたためと考える。滴下1回目はグルコースに対して反応したが、酸化したグルコン酸が電極表面に付着し始め、ニッケル水酸化物ナノシートとグルコースとの反応を阻害するため、電流密度が低下した可能性がある。

## Slide 12: Result
 | 線形範囲 (mM) | 感度(mA mM-1 cm-2) | 決定係数 R2
220906CP_naf5μL_3 | 0.349~6.40 | 1.2128 | 0.9974
220906CP_naf10μL_1 | 0~5.54 | 2.8178 | 0.9946
220906CP_naf10μL_2_1回目 | 0~6.73 | 2.2533 | 0.9853
220906CP_naf15μL | 0~6.40 | 1.5766 | 0.9973
Notes: グルコースに対して反応し電流を流すことは確認できた。220906CP_naf5μL_3では、グルコースが0~0.349 mMの低濃度では、電流密度が下がる反応を見せたため、線形範囲から除外した。これは電極が安定するまでグルコースの滴下を待てなかったのが原因である。ナフィオン溶液を用いた電極はセルロースナノファイバーを用いた電極より濃度に対する電流増加量(感度)が大きく、電流密度が低い電極は無かった。結果として、ナフィオンは再現性が乏しいとは言えない電極であった。

## Slide 13: Result
繰り返し測定回数 | 線形範囲 (mM) | 感度(mA mM-1 cm-2) | 決定係数 R2
1回目 | 0~6.73 | 2.2533 | 0.9853
2回目 | 0~3.46 | 3.4265 | 0.9884
3回目 | 0~7.98 | 1.3460 | 0.9948
Notes: また、グルコース滴下後に電流密度が低下し続ける反応は見られなかった。測定3回目の線形範囲は、複数回測定の中では一番広いが、感度は一番低い結果となった。測定回数2回目が1回目に比べて感度がわずかに高かったが、3回目の感度は低下した。まだ複数回の測定での安定性は課題であるが、ニッケル水酸化物ナノシート固定電極によりグルコース酸化が可能であることが示された。

## Slide 14: Result
 | 線形範囲 (mM) | 感度(mA mM-1 cm-2) | 決定係数 R2
220906CP_naf10μL_1 | 0~5.54 | 2.8178 | 0.9946
220906CP_cell0.2g_4 | 0~3.37 | 0.8958 | 0.9930
Notes: セルロースナノファイバーをバインダーに用いた電極の中で、線形範囲と感度がもっとも良好であった220906CP_cell0.2g_4電極とナフィオンをバインダーに用いた電極の中で、感度が最も良好であった220906CP_naf10μL_1電極を比較した。線形範囲と感度と共にナフィオンの方がセルロースナノファイバーより良好であった。図4.5.7.より、どちらもグルコース滴下後の安定性に乏しかったが、今回の実験から、カーボンペースト電極作製のバインダー材はセルロースナノファイバーよりナフィオンの方が適していると判明した。

## Slide 15: Conclusion
今回の実験で過去の実験操作を基に、ニッケル水酸化物ナノシートを使ってグルコースを直接酸化させ、電流応答を得ることができた。さらに作製した電極の感度向上を目指すために２つの方法を試した。
1つ目としてセルロースナノファイバーをバインダーとしてカーボンペースト電極を作製したが、再現性を得ることが難しかった。また、グルコース滴下後に電流密度の低下などが見られた。
2つ目としてナフィオンをバインダーとしてカーボンペースト電極を作製した。結果として、再現性を得ることができ、セルロースナノファイバーより線形範囲と感度が良好であることが判明した。しかし、測定3回目から電流密度が低下しており複数回の測定での安定性は課題であるが、ニッケル水酸化物ナノシート固定電極によりグルコース酸化が可能であることが示された。

## Slide 16: Experimental
酢酸ニッケルから塩基性酢酸ニッケル塩の合成
塩基性酢酸ニッケル塩の層間隔をイオン交換により拡大
2Ni(CH3COO)2・4H2O Ni2(OH)3(CH3COO)・H2O + 3CH3COOH
Ni(OH)3(CH3COO)・H2O
3〜4 Å
Acetate ion
Ni(OH)3(CH3(CH2)11C6H4SO3)・H2O
DBS(Dodecylbenzene sulfonate)
22〜23 Å
NaDBS aq.
室温 1日
Notes: 実験手順です。
まず、ニッケル水酸化物ナノシートの合成を行います。
はじめに、酢酸ニッケル四水和物にエタノールと水を順番に加え、110度で加熱還流を行い遠心分離により、層状水酸化物である塩基性酢酸ニッケル塩の合成を行いました。
次に、先ほど合成した塩基性酢酸ニッケル塩をドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウムを溶かした水溶液中にて一晩放置し、塩基性酢酸ニッケル塩の酢酸部分をドデシルベンゼンスルホン酸にイオン交換させ、層状化合物の層間を拡大させました。