## Slide 1: ニッケル水酸化物ナノシートを用いた グルコース酸化カーボンペースト電極への検討
B- 松山 晃大

## Slide 2: Introduction
グルコースセンサーに使われる触媒
酵素型
非酵素型
貴金属
遷移金属
・高い選択性
・不安定
・短寿命
・高コスト
・防汚性が低い
・動作安定性が低い
・高コスト
(応用に制限)
活性が変化せず、長期安定の可能性がある
(Ni,Co,Cu...)のナノ材料
グルコースは生体にとって重要な代謝産物であり、体内中のグルコース濃度を測定する測定器(センサー)は世界に何百万人もいる糖尿病疾患にとって、その重要性は計り知れない。-(1)
Glucose
Gluconolactone
酸化
Ni触媒
(1) Feng Gao,Yizhen Yang,Weiwei Qiu,Zhiping Song,Qingxiang Wang and Li Niu. Ni3C/Ni Nanochains for Electrochemical Sensing of Glucose ACS Appl. Nano Mater.2021,4,8520−8529)

## Slide 3: Introduction
ナノシート
ナノシートは層状ホスト化合物をソフト化学的な処理により結晶構造の基本最小単位である層１枚にまで剥離することにより得られます。 分子レベルの厚み(約1ナノメートル)に対して横方向にはその数百倍以上のサイズ(ミクロンレベル)をもつ，２次元ナノスケール物質です。-(1)
(1)NIMS ソフト化学 機能性ナノシートの創製と応用
https://www.nims.go.jp/softchem/research.html
(図1)ENGINEERING FESTIVAL 2009 コバルト、ニッケル及び銅水酸化物ナノシートの磁性 倉科 昌
https://www2.e.tokushima-u.ac.jp/News/memo/eng-fes2009/images/program21.pdf

## Slide 4: Introduction
本研究室ではニッケル層状水酸化物がナノシートとして
1-ブタノール中に分散することが報告されている
ニッケル層状水酸化物ナノシート電極を用いた
グルコース酸化電極の安定性、精度向上を目標としている
研究内容

## Slide 5: 実験手順
酢酸ニッケルから塩基性酢酸ニッケル塩の合成
Ni(OAc)2・4H2O -> Ni(OH)3(OAc)・H2O
塩基性酢酸ニッケルの層間隔をイオン交換により拡大
1-ブタノールに分散させ、単層のナノシートを得る
Ni(OH)3(CH3COO)・H2O
NaDBS aq.
30℃ 1日
Ni(OH)3(CH3(CH2)11C6H4SO3)・H2O
DBS(Dodecylbenzene sulfonate)
3〜4 Å
22〜23 Å
Acetate ion
熊本大学工学部材料・応用化学科
https://www.chem.kumamoto-u.ac.jp/chemistryandmaterials/research/labo_02/

## Slide 6: 実験手順
酢酸ニッケルから塩基性酢酸ニッケル塩の合成
Ni(OAc)2・4H2O -> Ni(OH)3(OAc)・H2O
酢酸ニッケル四水和物(約5.00 mmol)とエタノール100 mlをナスフラスコへ入れる。-(1)
ミリQ水4 gをナスフラスコへ入れた。-(2)
シリコンオイル中で110〜130 ℃で攪拌しつつ一晩加熱還流を行なった。-(3)
遠心分離にかけデカンテーションを行い、自然乾燥を行なった。
220415Ni_OH_OAc
220906Ni_OH_OAc
220914Ni_OH_OAc
加熱還流不足の可能性あり
221128Ni_OH_Oac
加熱時に液面以上にオイルをつけて
加熱してしまった。
(沸点以上の加熱があった)
表1、塩基性ニッケル酢酸塩の合成結果

## Slide 7: 実験手順
DBS-Naを用いた層間修飾
DBS-Naを約1.50 mmolを量り取り、ミリQを120 mlと完全に溶解させた。
前駆体の塩基性酢酸ニッケル塩を量り入れ、攪拌させた。
遠心分離(4000rpm)により、ミリQ水でDBS-Naを8回洗浄し減圧乾燥を行った。
221003Ni_OH_DS
DBS洗浄不足のため
再度洗浄予定
221006Ni_OH_DS
誤って沈殿物まで上澄み液と
共に廃棄した為、収量の大幅減少
Ni(OH)3(CH3COO)・H2O+CH3(CH2)11C6H4SO3Na → Ni(OH)3(CH3(CH2)11(C6H4SO3)・H2O+CH3COONa
表2、DBS-Naを用いた層間修飾の合成結果