ニッケル水酸化物ナノシート

固定電極によるグルコース酸化の検討

令和4年度

徳島大学理工学部

理工学科　応用化学システムコース　物質機能化学講座

松山　晃大

目次

[1. 緒言 5](#_Toc126715501)

[2. 使用試薬・装置 5](#_Toc126715502)

[2.1. 使用試薬 5](#_Toc126715503)

[2.2. 使用装置 5](#_Toc126715504)

[2.3. 測定装置 6](#_Toc126715505)

[3. 実験操作 7](#_Toc126715506)

[3.1. 塩基性酢酸ニッケルの合成 7](#_Toc126715507)

[3.1.1. 220415Ni\_OH\_OAc 8](#_Toc126715508)

[3.1.2. 220906Ni\_OH\_OAc 8](#_Toc126715509)

[3.1.3. 220914Ni\_OH\_OAc 9](#_Toc126715510)

[3.1.4. 221003Ni\_OH\_OAc 9](#_Toc126715511)

[3.1.5. 221006Ni\_OH\_OAc 10](#_Toc126715512)

[3.1.6. 221128Ni\_OH\_OAc 11](#_Toc126715513)

[3.1.7. 221219Ni\_OH\_OAc 11](#_Toc126715514)

[3.1.8. 221222Ni\_OH\_OAc 12](#_Toc126715515)

[3.1.9. 230109Ni\_OH\_OAc 13](#_Toc126715516)

[3.2. イオン交換 15](#_Toc126715517)

[3.2.1. 220415Ni\_OH\_DS 16](#_Toc126715518)

[3.2.2. 220906Ni\_OH\_DS 16](#_Toc126715519)

[3.2.3. 220914Ni\_OH\_DS 16](#_Toc126715520)

[3.2.4. 221003Ni\_OH\_DS 17](#_Toc126715521)

[3.3. 分散液の作成 18](#_Toc126715522)

[電極の作製I (ケッチェンブラックと流動パラフィン) 19](#_Toc126715523)

[3.4. 19](#_Toc126715524)

[3.4.1. 220415CP\_para5μL 19](#_Toc126715525)

[サイクリックボルタンメトリー(CV)測定 19](#_Toc126715526)

[3.5. 19](#_Toc126715527)

[3.5.1. 220415CP\_para5μL 19](#_Toc126715528)

[電極の作製II(キャスト) 20](#_Toc126715529)

[3.6. 20](#_Toc126715530)

[3.6.1. 220415Cast\_1 20](#_Toc126715531)

[3.6.2. 220415Cast\_2 20](#_Toc126715532)

[サイクリックボルタンメトリー(CV)測定 20](#_Toc126715533)

[3.7. 20](#_Toc126715542)

[3.7.1. 220415Cast\_1\_1回目 CV測定 20](#_Toc126715543)

[クロノアンペロメトリー(CA)測定 21](#_Toc126715544)

[3.8. 21](#_Toc126715545)

[3.8.1. 220415Cast\_1\_2回目 CA測定 22](#_Toc126715546)

[3.8.2. 220415Cast\_2 CA測定 22](#_Toc126715547)

[電極の作製III (ケッチェンブラックとセルロースナノファイバー) 23](#_Toc126715548)

[3.9. 23](#_Toc126715549)

[3.9.2. 220415CP\_cell0.2g 23](#_Toc126715550)

[3.9.3. 220906CP\_cell0.02g 24](#_Toc126715551)

[3.9.4. 220906CP\_cell0.2g\_1 24](#_Toc126715552)

[3.9.5. 220906CP\_cell0.2g\_2 & 220906CP\_cell0.2g\_3 & 220906CP\_cell0.2g\_4 24](#_Toc126715553)

[3.9.6. 220906CP\_cell0.8g 24](#_Toc126715554)

[3.9.7. 220914CP\_cell500μL 25](#_Toc126715555)

[サイクリックボルタンメトリー(CV)測定 25](#_Toc126715556)

[3.10. 25](#_Toc126715557)

[3.10.1. 220906CP\_cell0.2g\_2\_1回目 CV測定 25](#_Toc126715558)

[3.10.2. 220914CP\_cell500μL CV測定 26](#_Toc126715559)

[クロノアンペロメトリー(CA)測定 26](#_Toc126715560)

[3.11. 26](#_Toc126715561)

[3.11.1. 220415CP\_cell0.02g CA測定 27](#_Toc126715562)

[3.11.2. 220415CP\_cell0.2g\_1回目 CA測定 28](#_Toc126715563)

[3.11.3. 220415CP\_cell0.2g\_2回目 CA測定 28](#_Toc126715564)

[3.11.4. 220415CP\_cell0.2g\_3回目 CA測定 29](#_Toc126715565)

[3.11.5. 220906CP\_cell0.02g CA測定 30](#_Toc126715566)

[3.11.6. 220906CP\_cell0.2g\_1 CA測定 31](#_Toc126715567)

[3.11.7. 220906CP\_cell0.2g\_2\_2回目 CA測定 31](#_Toc126715568)

[3.11.8. 220906CP\_cell0.2g\_3 CA測定 32](#_Toc126715569)

[3.11.9. 220906CP\_cell0.2g\_4 CA測定 33](#_Toc126715570)

[3.11.10. 220906CP\_cell0.8g CA測定 34](#_Toc126715571)

[3.12. 電極の作製III (ケッチェンブラックとナフィオン) 35](#_Toc126715572)

[3.12.1. 220906CP\_naf5μL\_1 & 220906CP\_ naf5μL\_2 35](#_Toc126715573)

[3.12.2. 220906CP\_ naf5μL\_3 35](#_Toc126715574)

[3.12.3. 220906CP\_ naf10μL\_1 35](#_Toc126715575)

[3.12.4. 220906CP\_ naf10μL\_2 36](#_Toc126715576)

[3.12.5. 220906CP\_ naf15μL 36](#_Toc126715577)

[3.12.6. 220906CP\_ naf20μL 36](#_Toc126715578)

[3.13. サイクリックボルタンメトリー(CV)測定 36](#_Toc126715579)

[3.13.1. 220906CP\_naf5μL \_1 CV測定 37](#_Toc126715580)

[3.14. クロノアンペロメトリー(CA)測定 37](#_Toc126715581)

[3.14.1. 220906CP\_naf5μL \_2 CA測定 38](#_Toc126715582)

[3.14.2. 220906CP\_naf5μL \_3 CA測定 39](#_Toc126715583)

[3.14.3. 220906CP\_naf10μL \_1 CA測定 40](#_Toc126715584)

[3.14.4. 220906CP\_naf10μL \_2\_1回目 CA測定 41](#_Toc126715585)

[3.14.5. 220906CP\_naf10μL\_2 \_2回目 CA測定 42](#_Toc126715586)

[3.14.6. 220906CP\_naf10μL\_2 \_3回目 CA測定 43](#_Toc126715587)

[3.14.7. 220906CP\_naf15μL CA測定 44](#_Toc126715588)

[3.14.8. 220906CP\_naf20μL CA測定 45](#_Toc126715589)

[4. 結果・考察 47](#_Toc126715590)

[4.1. 塩基性酢酸ニッケルの合成について 47](#_Toc126715591)

[4.1.1. 220415Ni\_OH\_OAcのXRD結果 47](#_Toc126715592)

[4.2. イオン交換について 53](#_Toc126715593)

[4.3. サイクリックボルタンメトリー(CV)測定について 55](#_Toc126715608)

[4.3.1. 220415CP\_para5μL CV結果 55](#_Toc126715609)

[4.3.2. 220415Cast\_1\_1回目 CV結果 57](#_Toc126715610)

[4.3.3. 220906CP\_Cell0.2g\_2\_1回目 CV結果 59](#_Toc126715611)

[4.3.4. 220906CP\_naf5μL\_1 CV結果 61](#_Toc126715612)

[4.3.5. 220914CP\_ cell500μL CV結果 62](#_Toc126715613)

[4.4. クロノアンペロメトリー(CA)測定について 63](#_Toc126715614)

[4.4.1. 220415Cast\_1\_2回目 CA結果 63](#_Toc126715615)

[4.4.2. 220415Cast\_2 CA結果 64](#_Toc126715616)

[4.4.3. 220415CP\_cell0.02g CA結果 65](#_Toc126715617)

[4.4.4. 220415CP\_cell0.2g\_1回目 CA結果 66](#_Toc126715618)

[4.4.5. 220415CP\_cell0.2g\_2回目 CA結果 67](#_Toc126715619)

[4.4.6. 220415CP\_cell0.2g\_3回目 CA結果 68](#_Toc126715620)

[4.4.7. 220906CP\_cell0.02g CA結果 69](#_Toc126715621)

[4.4.8. 220906CP\_cell0.2g\_1 CA結果 70](#_Toc126715622)

[4.4.9. 220906CP\_cell0.2g\_2\_2回目 CA結果 71](#_Toc126715623)

[4.4.12. 220906CP\_cell0.8g CA結果 74](#_Toc126715624)

[4.4.13. 220906CP\_naf5μL\_2 CA結果 75](#_Toc126715625)

[4.4.15. 220906CP\_naf10μL\_1 CA結果 77](#_Toc126715626)

[4.4.16. 220906CP\_naf10μL\_2\_1回目 CA結果 78](#_Toc126715627)

[4.4.17. 220906CP\_naf10μL\_2\_2回目 CA結果 79](#_Toc126715628)

[4.4.18. 220906CP\_naf10μL\_2\_3回目 CA結果 80](#_Toc126715629)

[4.4.19. 220906CP\_naf15μL CA結果 81](#_Toc126715630)

[4.4.20. 220906CP\_naf20μL CA結果 82](#_Toc126715631)

[5. 結言 85](#_Toc126715632)

[6. 謝辞 85](#_Toc126715633)

[7. 参考文献 86](#_Toc126715634)

1. 緒言

グルコースの定量分析は食品加工、臨床診断、環境モニタリングなど多くの分野で利用されている。酵素を用いてグルコースを測定する手法では高い感度と選択性をもたらすが、複雑な固定化手順、高価、化学的に不安定という欠点がある。したがって、高い安定性、選択性、感度を有する酵素を用いない非酵素型グルコース酸化触媒の開発が期待されている。ナノ構造を持たせたニッケル化合物では既にグルコースを酸化するいくつかの例が報告されており、高い電極触媒活性を有する[1]。本研究室では、以前の研究よりニッケル層状水酸化物を1-ブタノール中で層剥離してナノシートを得ており[2]、この構造が表面積の拡大によりグルコース酸化の触媒に有用であると考えた。そこで本研究ではニッケル水酸化物ナノシート固定電極を作成し、電気化学的なグルコース酸化を検討した。

1. 使用試薬・装置
   1. 使用試薬

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 試薬名 | 示性式(分子量) | 純度 | 級 | 会社名 |
| 酢酸ニッケル(II)  四水和物 | Ni(CH3COO)2・4H2O  (FW:248.84) | 98% | 鹿特級 | 関東化学  株式会社 |
| エタノール | C2H5OH  (FW:46.07) | 99.5% | 特級 | 関東化学  株式会社 |
| ドデシルベンゼン  スルホン酸ナトリウム(DBS-Na) | C12H25C6H4SO3Na  (FW:348.48) | 90% | 鹿1級 | 関東化学  株式会社 |
| 1-ブタノール | CH3(CH2)2CH2OH  (FW:74.12) | 99% | 特級 | 関東化学  株式会社 |
| ケッチェンブラック |  |  |  | ライオンケミカル  株式会社 |
| 流動パラフィン |  |  | 特級 | 関東化学  株式会社 |
| ナフィオン |  |  |  | Sigma-Aldrich社 |
| セルロース  ナノファイバー |  |  |  |  |
| 水酸化ナトリウム | NaOH  (40.00) | 97% | 特級 | 関東化学  株式会社 |
| D(＋)-グルコース | C6H12O6  (FW:180.16) | 98% | 特級 | 関東化学  株式会社 |

* 1. 使用装置
* ミリQ水

日本ミリポア株式会社製の超純水製造装置 Direct-Q UV より得られたものを使用。

* オイルバス

アズワン株式会社製のオイルバススターラー OBS-200ANを使用。

* 超音波洗浄機

株式会社エヌエヌディ―製の卓上型超音波洗浄機 US-103を使用。

* 遠心分離機

久保田商事株式会社製のテーブルトップ遠心機5400を使用。

* エバポレーター

EYELA 東京理化器械株式会社製のロータリーエバポレーター N-1000-Sを使用。

* ダイヤフラムポンプ

株式会社 アルバック製のダイヤフラム型ドライ真空ポンプ DTC-41を使用。

* オイルポンプ

株式会社

* 1. 測定装置
* 粉末X線回折(XRD)

株式会社リガク製のSmartLab X-RAY DIFFRACTO METERを使用

* 電気化学測定

ビー・エー・エス株式会社のモデル2323バイポテンショスタットを使用。

作用極にはビー・エー・エス株式会社のグラッシーカーボン電極もしくはカーボンペースト電極(φ 1.6 mm)を使用。

参照極にはビー・エー・エス株式会社の飽和KCl銀塩化銀参照電極を使用。

対極には白金線を使用。

1. 実験操作
   1. 塩基性酢酸ニッケルの合成

既に当研究室で成された方法[3]を参考にして、酢酸ニッケル四水和物の加熱によって塩基性酢酸を合成した。

塩基性酢酸ニッケルの合成における反応は

2Ni(CH3COO)2・4H2O Ni2(OH)3(CH3COO)・H2O + 3CH3COOH (式1)

酢酸ニッケル四水和物の式量：248.84、Ni2(OH)3(CH3COO)・H2Oの式量：245.47

だと考えられる。

生成物が全てNi2(OH)3(CH3COO)・H2Oであると仮定すると

収量の式は

x = 収量(mmol)

y = 収量(g)

となる。

また収率は式1より、

α = 収率(%)

β = 生成物の収量(g)

γ = 酢酸ニッケル四水和物の量(g)

となる。

合成により薄緑色の結晶が得られ、XRD測定により塩基性酢酸ニッケルの同定を行なった。

XRD測定の条件は以下の通りで行なった。

X線：CuKα(λ=1.54 Å)

スキャンスピード：40°/ min

スキャンステップ：0.02°

走査範囲：2°〜 90°

* + 1. 220415Ni\_OH\_OAc

1. 酢酸ニッケル四水和物を300 mlナスフラスコに1.2465 g量りとり、エタノール100 mlを加えた。
2. 数秒放置した後、イオン交換水を約4 g量りとり入れた。
3. 110℃のシリコンオイルに水を流した冷却感を取り付け、加熱還流を開始した。
4. 一晩経過した後に還流させていた混合物の加熱をやめ、シリコンオイルから離し1時間ほど冷ました。
5. ④を遠沈管に入れ4000 rpmで20分間遠心分離にかけ、デカンテーションで上澄みをのぞいた。これをナスフラスコの混合物がなくなるまで合計2回行なった。
6. その後、遠沈管の沈殿物を洗浄するためエタノールを入れ超音波装置で攪拌させたのち、再度4000 rpmで10分間遠心分離を行いデカンテーションで上澄みをのぞいた。これを合計2回行なった。
7. 遠沈管の沈殿物を乾燥させるために濾紙を折り畳み、遠沈管を上下逆さに置き一晩乾燥させた。収量は0.4293 gであった。
8. この結晶のXRD測定を行なった。

収量は

収率は

であった。

* + 1. 220906Ni\_OH\_OAc

1. 酢酸ニッケル四水和物を300 mlナスフラスコに 1.2519 g (5.031 mmol)量りとり、エタノール100 mlを加えた。
2. 攪拌子をいれ攪拌機で30分ほど放置した後、ミリQ水を約4 g量りとり入れた。
3. 113 ℃のシリコンオイルに水を流した冷却管を取り付け、攪拌子を入れた②をいれて加熱還流を開始した。
4. 約20時間経過したのち、還流させていた混合物の加熱をやめ、シリコンオイルから離し1時間ほど冷ました。
5. 超音波機を用いてフラスコ壁面についた生成物を分散させた。
6. 遠沈管に入れ4000 rpmで20分間遠心分離にかけ、デカンテーションで上澄みをのぞいた。これをナスフラスコの混合物がなくなるまで合計2回行なった。
7. 遠沈管の沈殿物を洗浄するためエタノールを入れ超音波装置で攪拌させたのち、再度4000 rpmで10分間遠心分離にかけデカンテーションで上澄みをのぞいた。これを合計2回行なった。
8. 遠沈管の沈殿物を乾燥させるために濾紙を折り畳み、遠沈管を上下逆さに置き5日間乾燥させた。収量は0.3727 gであった。
9. この結晶のXRD測定を行なった。

収量は

収率は

であった。

* + 1. 220914Ni\_OH\_OAc

1. 酢酸ニッケル四水和物を300 mlナスフラスコに 1.2415 g (4.989 mmol)量りとり、エタノール100 mlを加えた。
2. 攪拌子をいれ攪拌機で1時間ほど放置した後、ミリQ水を約4 g量りとり入れた。
3. 113 ℃のシリコンオイルに水を流した冷却管を取り付け、攪拌子を入れて加熱還流を開始した。
4. 約24時間経過したのち、還流させていた混合物の加熱をやめ、シリコンオイルから離し1時間ほど冷ました。
5. 超音波機を用いてフラスコ壁面についた生成物を分散させた。
6. 遠沈管に入れ4000 rpmで20分間遠心分離にかけ、デカンテーションで上澄みをのぞいた。これをナスフラスコの混合物がなくなるまで合計2回行なった。
7. 遠沈管の沈殿物を洗浄するためエタノールを入れ超音波装置で攪拌させたのち、再度4000 rpmで10分間遠心分離にかけデカンテーションで上澄みをのぞいた。これを合計2回行なった。
8. 遠沈管の沈殿物を乾燥させるために濾紙を折り畳み、遠沈管を上下逆さに置き5日間乾燥させた。収量は0.3390 gであった。
9. この結晶のXRD測定を行なった。

収量は

収率は

であった。

* + 1. 221003Ni\_OH\_OAc

1. 酢酸ニッケル四水和物を300 mlナスフラスコに1.2459 g (5.007 mmol)量りとり、エタノール100 mlを加えた。
2. 攪拌子をいれ攪拌機で1時間ほど放置した後、ミリQ水を約4 g量りとり入れた。
3. 130 ℃のシリコンオイルに水を流した冷却管を取り付け、攪拌子を入れて加熱還流を開始した。
4. 約18時間経過したのち、還流させていた混合物の加熱をやめ、シリコンオイルから離し1時間ほど冷ました。
5. 超音波機を用いてフラスコ壁面についた生成物を分散させた。
6. 遠沈管に入れ4000 rpmで20分間遠心分離にかけ、デカンテーションで上澄みをのぞいた。これをナスフラスコの混合物がなくなるまで合計2回行なった。
7. 遠沈管の沈殿物を洗浄するためエタノールを入れ超音波装置で攪拌させたのち、再度4000 rpmで10分間遠心分離にかけデカンテーションで上澄みをのぞいた。これを合計2回行なった。
8. 遠沈管の沈殿物を乾燥させるためにデシケータに入れ、一晩減圧乾燥させた。収量は0.5572 gであった。
9. この結晶のXRD測定を行なった。

収量は

収率は

であった。

* + 1. 221006Ni\_OH\_OAc

1. 酢酸ニッケル四水和物を300 mlナスフラスコに 1.2476 g (5.014 mmol)量りとり、エタノール100 mlを加えた。
2. 攪拌子をいれ攪拌機で1時間ほど放置した後、ミリQ水を約4 g量りとり入れた。
3. 117 ℃のシリコンオイルに水を流した冷却管を取り付け、攪拌子を入れて加熱還流を開始した。
4. 約12時間経過したのち、還流させていた混合物の加熱をやめ、シリコンオイルから離し1時間ほど冷ました。
5. 超音波機を用いてフラスコ壁面についた生成物を分散させた。
6. 遠沈管に入れ4000 rpmで20分間遠心分離にかけ、デカンテーションで上澄みをのぞいた。これをナスフラスコの混合物がなくなるまで合計2回行なった。
7. 遠沈管の沈殿物を洗浄するためエタノールを入れ超音波装置で攪拌させたのち、再度4000 rpmで10分間遠心分離にかけデカンテーションで上澄みをのぞいた。これを合計2回行なった。
8. 遠沈管の沈殿物を乾燥させるためにデシケータに入れ、一晩減圧乾燥させた。収量は0.4025 gであった。
9. この結晶のXRD測定を行なった。

収量は

収率は

であった。

* + 1. 221128Ni\_OH\_OAc

1. 酢酸ニッケル四水和物を300 mlナスフラスコに 1.2447 g (5.002 mmol)量りとり、エタノール100 mlを加えた。
2. 攪拌子をいれ攪拌機で1時間ほど放置した後、ミリQ水を約4 g量りとり入れた。
3. 125 ℃のシリコンオイルに水を流した冷却管を取り付け、攪拌子を入れて加熱還流を開始した。
4. 約16時間経過したのち、還流させていた混合物の加熱をやめ、シリコンオイルから離し1時間ほど冷ました。
5. 超音波機を用いてフラスコ壁面についた生成物を分散させた。
6. 遠沈管に入れ4000 rpmで20分間遠心分離にかけ、デカンテーションで上澄みをのぞいた。これをナスフラスコの混合物がなくなるまで合計2回行なった。
7. 遠沈管の沈殿物を洗浄するためエタノールを入れ超音波装置で攪拌させたのち、再度4000 rpmで10分間遠心分離にかけデカンテーションで上澄みをのぞいた。これを合計2回行なった。
8. 遠沈管の沈殿物を乾燥させるためにデシケータに入れ、一晩減圧乾燥させた。収量は0.5505 gであった。
9. この結晶のXRD測定を行なった。

収量は

収率は

であった。

* + 1. 221219Ni\_OH\_OAc

1. 酢酸ニッケル四水和物を300 mlナスフラスコに 1.2456 g (5.006 mmol)量りとり、エタノール100 mlを加えた。
2. 攪拌子をいれ攪拌機で1時間ほど放置した後、110 ℃のシリコンオイルに水を流した冷却管を取り付け、攪拌子を入れて加熱還流を開始した。
3. 加熱開始1時間後にミリQ水を約4 g量りとり入れた。
4. 約20時間経過したのち、還流させていた混合物の加熱をやめ、シリコンオイルから離し1時間ほど冷ました。
5. 超音波機を用いてフラスコ壁面についた生成物を分散させた。
6. 遠沈管に入れ4000 rpmで20分間遠心分離にかけ、デカンテーションで上澄みをのぞいた。これをナスフラスコの混合物がなくなるまで合計2回行なった。
7. 遠沈管の沈殿物を洗浄するためエタノールを入れ超音波装置で攪拌させたのち、再度4000 rpmで10分間遠心分離にかけデカンテーションで上澄みをのぞいた。これを合計2回行なった。
8. 遠沈管の沈殿物を乾燥させるためにデシケータに入れ、一晩減圧乾燥させた。収量は0.6592 gであった。
9. この結晶のXRD測定を行なった。

収量は

収率は

であった。

* + 1. 221222Ni\_OH\_OAc

1. 酢酸ニッケル四水和物を300 mlナスフラスコに 1.2251 g (4.923 mmol)量りとり、エタノール100 mlを加えた。
2. 攪拌子をいれ攪拌機で1時間ほど放置した後、ミリQ水を約4 g量りとり入れた。
3. 110 ℃のシリコンオイルに水を流した冷却管を取り付け、攪拌子を入れて加熱還流を開始した。
4. 約12時間経過したのち、還流させていた混合物の加熱をやめ、シリコンオイルから離し1時間ほど冷ました。
5. 超音波機を用いてフラスコ壁面についた生成物を分散させた。
6. 遠沈管に入れ4000 rpmで20分間遠心分離にかけ、デカンテーションで上澄みをのぞいた。これをナスフラスコの混合物がなくなるまで合計2回行なった。
7. 遠沈管の沈殿物を洗浄するためエタノールを入れ超音波装置で攪拌させたのち、再度4000 rpmで10分間遠心分離にかけデカンテーションで上澄みをのぞいた。これを合計2回行なった。
8. 遠沈管の沈殿物を乾燥させるためにデシケータに入れ、一晩減圧乾燥させた。収量は0.2651 gであった。
9. この結晶のXRD測定を行なった。

収量は

収率は

であった。

* + 1. 230109Ni\_OH\_OAc

1. 酢酸ニッケル四水和物を300 mlナスフラスコに 1.2243 g (4.92 mmol)量りとり、エタノール100 mlを加えた。
2. 攪拌子をいれ攪拌機で数分ほど放置した後、ミリQ水を約4 g量りとり入れた。
3. 110 ℃のシリコンオイルに水を流した冷却管を取り付け、攪拌子を入れて加熱還流を開始した。
4. 約19時間経過したのち、還流させていた混合物の加熱をやめ、シリコンオイルから離し1時間ほど冷ました。
5. 超音波機を用いてフラスコ壁面についた生成物を分散させた。
6. 遠沈管に入れ4000 rpmで20分間遠心分離にかけ、デカンテーションで上澄みをのぞいた。これをナスフラスコの混合物がなくなるまで合計2回行なった。
7. 遠沈管の沈殿物を洗浄するためエタノールを入れ超音波装置で攪拌させたのち、再度4000 rpmで10分間遠心分離にかけデカンテーションで上澄みをのぞいた。これを合計2回行なった。
8. 遠沈管の沈殿物を乾燥させるためにデシケータに入れ、一晩減圧乾燥させた。収量は0.3139 gであった。
9. この結晶のXRD測定を行なった。

収量は

収率は

であった。

* 1. イオン交換

合成した塩基性酢酸ニッケルを原料とし、ドデシルベンゼンスルホン酸イオン(DBS-)で層間の陰イオン交換を行い、ニッケル層状水酸化物を合成した。

ニッケル層状水酸化物の合成における反応は

Ni2(OH)3(CH3COO)・H2O + CH3(CH2)11C6H4SO3Na

→ Ni2(OH)3(CH3(CH2)11C6H4SO3)・H2O + CH3COONa (式2)

Ni2(OH)3(CH3(CH2)11C6H4SO3)・H2Oの式量：511.9

だと考えられる。

生成物が全てNi2(OH)3(CH3(CH2)11C6H4SO3)・H2Oであると仮定すると

収量の式は

x = 収量(mmol)

y = 収量(g)

となる。

また収率は式2より、

α = 収率(%)

β = 生成物の収量(g)

γ = 前駆体である塩基性酢酸ニッケルの使用量(g)

となる。

合成により薄緑色の結晶が得られ、XRD測定により層間の拡大の確認を行なった。

XRD測定の条件は以下の通りで行なった。

X線：CuKα(λ=1.54 Å)

スキャンスピード：40°/ min

スキャンステップ：0.02°

走査範囲：2°〜 90°

* + 1. 220415Ni\_OH\_DS

1. ドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム(DBS-Na)を300 mlビーカーに0.5172 g(1.484 mmol)量りとり、イオン交換水120 mlを入れた。
2. 攪拌子を入れDBS-Naを完全に溶解させた。
3. その後、試料Ni220415を0.2542 g(1.036 mmol)量り取り②に入れ10分程度撹拌させた。
4. ③を120 mlサンプル瓶に入れ換え、超音波洗浄機で10分程度撹拌させ、一晩置いた。
5. ④を遠沈管に移し4000 rpmで20分間遠心分離にかけ、デカンテーションで上澄みを除いた。
6. 遠沈管に残った生成物にイオン交換水を入れ撹拌洗浄し再び4000 rpmで10分間遠心分離にかけた。これを8回繰り返しDBS-Naを完全に取り除いた。
7. 遠沈管の沈殿物を乾燥させるために、濾紙を折り畳み、遠沈管を上下逆さに置き一晩乾燥させた。
8. 翌日試料が完全に乾燥してなかった為、減圧機で1時間乾燥させた。収量の記録は紛失した。
   * 1. 220906Ni\_OH\_DS
9. ドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム(DBS-Na)をポリ瓶に0.5143 g(1.476 mmol)量りとり、イオン交換水120 mlを入れ、攪拌子を入れDBS-Naを完全に溶解させた。
10. その後、試料220906Ni\_OH\_OAcを0.2514 g (1.024 mmol)量り入れ、92時間撹拌させた。
11. 攪拌後、遠沈管に移し4000 rpmで20分間遠心分離にかけ、デカンテーションで上澄みを除いた。
12. 遠沈管に残った生成物にミリQ水を入れ撹拌洗浄し再び4000 rpmで10分間遠心分離にかけた。これを8回繰り返しDBS-Naを完全に取り除き、減圧乾燥を行った。収量は0.1298 gであった。
13. この結晶のXRD測定を行なった。

収量は

収率は

であった。

* + 1. 220914Ni\_OH\_DS

1. ドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム(DBS-Na)をポリ瓶に0.5149 g(1.478 mmol)量りとり、イオン交換水120 mlを入れ、攪拌子を入れDBS-Naを完全に溶解させた。
2. その後、試料220914Ni\_OH\_OAcを0.2515 g(1.025 mmol)量り入れ、2時間撹拌させた。
3. 攪拌後、遠沈管に移し4000 rpmで20分間遠心分離にかけ、デカンテーションで上澄みを除いた。
4. 遠沈管に残った生成物に1度目はエタノールを入れ2回目以降ミリQ水を入れ撹拌洗浄し再び4000 rpmで10分間遠心分離にかけた。これを8回繰り返しDBS-Naを完全に取り除き、減圧乾燥を行った。収量は0.1798 gであった。
5. この結晶のXRD測定を行なった。

収量は

収率は

であった。

* + 1. 221003Ni\_OH\_DS

1. ドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム(DBS-Na)をポリ瓶に0.5130 g(1.472 mmol)量りとり、イオン交換水120 mlを入れ、攪拌子を入れDBS-Naを完全に溶解させた。
2. その後、試料221003Ni\_OH\_OAcを0.2580 g(1.051 mmol)量り入れ、2時間撹拌させた。
3. 攪拌後、遠沈管に移し4000 rpmで20分間遠心分離にかけ、デカンテーションで上澄みを除いた。
4. 遠沈管に残った生成物にミリQ水を入れ撹拌洗浄し再び4000 rpmで10分間遠心分離にかけた。これを8回繰り返し、減圧乾燥を行った。
5. 後日DBS-Naの洗浄不足であったことがわかった。収量は0.3240 gであった。
6. この結晶のXRD測定を行なった。

収量は

収率は

であった。

* 1. 分散液の作成

先ほど得たニッケル層状水酸化物(Ni\_OH\_DS)を1-ブタノール中で層剥離させ、分散させた。

1. Ni\_OH\_DSを120 mlサンプル瓶に量りとり、1-ブタノール55 mlを入れた。
2. 超音波洗浄機にて2時間撹拌させた。
3. 得られた試料をNi\_OH\_nanoとする。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 試料名 | Ni\_OH\_DS試料名 | Ni\_OH\_DSの量  [g (mmol)] | 1-ブタノール  [mL] |
| 220415Ni\_OH\_nano | 220415Ni\_OH\_DS | 0.0560 (0.109) | 55 |
| 220415Ni\_OH\_nano\_2 | 220415Ni\_OH\_DS | 0.0547 (0.107) | 55 |
| 220415Ni\_OH\_nano\_3 | 220415Ni\_OH\_DS | 0.0583 (0.114) | 55 |
| 220415Ni\_OH\_nano\_4 | 220415Ni\_OH\_DS | 0.0560 (0.109) | 55 |
| 220906Ni\_OH\_nano | 220906Ni\_OH\_DS | 0.0549 (0.107) | 55 |
| 220906Ni\_OH\_nano\_2 | 220906Ni\_OH\_DS | 0.0558 (0.109) | 55 |
| 220906Ni\_OH\_nano\_3 | 220906Ni\_OH\_DS | 0.0565 (0.110) | 55 |
| 220906Ni\_OH\_nano\_4 | 220906Ni\_OH\_DS | 0.0475 (0.093) | 55 |
| 220914Ni\_OH\_nano | 220914Ni\_OH\_DS | 0.0566 (0.111) | 55 |

* 1. 電極の作製I (ケッチェンブラックと流動パラフィン)

1-ブタノール中で層剥離して得たナノシート分散液15 gにケッチェンブラック0.01 gを加えてから減圧濃縮し、得た粉末を流動パラフィンと乳鉢で混合し、カーボンペースト(CP)とした。

* + 1. 220415CP\_para5μL

1. 220415Ni\_OH\_nanoを100 mlナスフラスコに15.1 g量りとり、ケッチェンブラック0.0109 gを入れた。
2. ロータリーと300 mlナスフラスコを、ロータリーエバポレーターに接続した。
3. 冷却機は-10 ℃、恒温水槽40 ℃に設定し1時間操作し減圧乾燥を行った。
4. 少し、液体が残った状態で減圧乾燥を止め、1日自然乾燥を行った。
5. SCPEカーボンペースト電極 外径3.0 mm 内径1.6 mmにケッチェンブラックを0.0028 g詰めた。
6. 残りを流動パラフィン5 μLと乾燥した④とをすり鉢で混ぜた後、電極に詰めた。
   1. サイクリックボルタンメトリー(CV)測定

作製した電極を作用極として、電解液は0.1 M NaOH水溶液、参照極にはAg/AgCl電極、対極には白金線を使用し大気下で電気化学測定を行なった。

以下式に示すのは、グルコースを加えた時の濃度の計算式である。

セル内の濃度計算

グルコース濃度：0.7 (mol )

開始前のセル内の溶液量：0.08 L

y：加えたグルコース溶液量(L)

* + 1. 220415CP\_para5μL

1. NaOH 1.2128 gにミリQ水 303 mLを加えて0.1 M水溶液を作製し、メスシリンダーを使って80 mLセルに入れた。
2. D-グルコース 1.2622 gに0.1 M NaOH溶液を10 mL加えて0.7 Mグルコース溶液を作製した。
3. 初期電位 -0.007 V、高電位 0.8 V、低電位 -0.007 Vでグルコースの濃度を変化させながらCV測定を行い酸化還元反応の変化を確認した。
   1. 電極の作製II(キャスト)

1-ブタノール中で層剥離して得たナノシート分散液15 gを減圧濃縮し、グラッシーカーボン電極に数滴滴下し乾燥させ、キャスト電極とした。

* + 1. 220415Cast\_1

1. 220415Ni\_OH\_nanoを300 mlナスフラスコへ入れ、ロータリーエバポレーターに接続した。
2. 冷却機は-10 ℃、恒温水槽40 ℃に設定し1時間操作し減圧濃縮を行った。
3. 少し、液体が残った状態で減圧乾燥を止めた。
4. グラッシーカーボンディスクを0.05μm研磨用アルミナで5分間研磨しミリQ水で洗浄した。
5. グラッシーカーボンディスクに④の上澄み液がなくなるまで滴下乾燥させた
   * 1. 220415Cast\_2
6. 220415Ni\_OH\_nanoを50 mlナシフラスコへ12.1 g入れた。
7. ロータリーと50 mlナシフラスコを、ロータリーエバポレーターに接続した。
8. 冷却機は-10 ℃、恒温水槽40 ℃に設定し1時間操作し減圧乾燥を行った。
9. 少し、液体が残った状態で減圧乾燥を止めた。
10. グラッシーカーボンディスクを0.05μm研磨用アルミナで10分間研磨しミリQ水で洗浄した。
11. グラッシーカーボンディスクに④の上澄み液を6滴滴下し乾燥させた
    1. サイクリックボルタンメトリー(CV)測定

作製した電極を作用極として、電解液は0.1 M NaOH水溶液、参照極にはAg/AgCl電極、対極には白金線を使用し大気下で電気化学測定を行なった。

以下式に示すのは、グルコースを加えた時の濃度の計算式である。

セル内の濃度計算

グルコース濃度：0.7 (mol )

開始前のセル内の溶液量：0.08 L

y：加えたグルコース溶液量(L)

* + 1. 220415Cast\_1\_1回目 CV測定

1. NaOH 1.2433 gにミリQ水 310 mLを加えて0.1 M水溶液を作製し、メスシリンダーで80 mLをセルに入れた。
2. D-グルコース 1.2679 gに0.1 M NaOH溶液を10 mL加えて0.7 Mグルコース溶液を作製した。
3. 初期電位 0.09 V、高電位 0.7 V、低電位 0 V、スキャン速度 0.02 sでグルコースの濃度を変化させながらCV測定を行い酸化還元反応の変化を確認した。

表 3-7-1セル内のグルコース濃度

|  |  |
| --- | --- |
| 投入量 | 濃度 |
| /μL | /mM |
| 0 | 0.0 |
| 250 | 7.38 |
| 400 | 16.3 |
| 600 | 25.4 |
| 800 | 37.4 |

* 1. クロノアンペロメトリー(CA)測定

キャスト電極でサイクリックボルタンメトリーを測定した所、グルコースの酸化ピークが0.5〜0.7 V vs Ag/AgClに現れた。そこでCP電極に0.6 V vs. Ag/AgClを印加しながら、十分撹拌している電解液に0.7 Mグルコース溶液を任意量加え、電流値の変化を調べた。

以下式に示すのは、電流密度の計算式とグルコースを加えた時の濃度の計算式である。

電流密度の計算式

x：グルコース濃度における電流量

電極直径:0.16 cm

電極表面積: 0.020106 cm2

セル内の濃度計算

グルコース濃度：0.7 (mol )

開始前のセル内の溶液量：0.08 L

y：加えたグルコース溶液量(L)

また、電極のグルコース濃度における電流密度のグラフを作成するにあたり、決定係数(R2)が0.99以上を取るように滴下データを後ろもしくは前から連続してデータ除去を行ない、近侍曲線を作成した。

* + 1. 220415Cast\_1\_2回目 CA測定

1. CVで測定した220415Cast\_1をプロワイプで水分を拭き取り、再度使用した。
2. 測定する装置をミリQで洗浄した。
3. 水酸化ナトリウム1.1747 gにミリQ水293 mLを加え0.1 M水酸化ナトリウム水溶液(0.01 mM)を調整した。
4. ③の水溶液80 mLをメスシリンダーで量りとり装置のセルに加えた。
5. D-グルコース 1.2659 g(0.07 mM)に③の水溶液を10 mL加えて0.7 Mグルコース溶液を調整した。
6. 印加電圧0.57 V、サンプリング時間0.1 sでクロノアンペロメトリック測定を行なった。
7. スターラーによる撹拌を伴い測定した。
8. ⑤の溶液をマイクロピペットで連続的に加えた。

下の表は経過時間とその時のグルコースの合計量とセル内の濃度を示したものである。

表 3-8-1セル内のグルコース濃度

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 経過時間 | 投入量 | 濃度 |  | 経過時間 | 投入量 | 濃度 |
| /Sec | /µL | /mM |  | /Sec | /µL | /mM |
| 550 | 0 | 0.000 |  | 1050 | 500 | 4.350.E-03 |
| 600 | 50 | 0.4374 |  | 1100 | 550 | 4.782.E-03 |
| 650 | 100 | 0.8743 |  | 1150 | 600 | 5.213.E-03 |
| 700 | 150 | 1.311 |  | 1200 | 650 | 5.644.E-03 |
| 750 | 200 | 1.746 |  | 1250 | 700 | 6.075.E-03 |
| 800 | 250 | 2.182 |  | 1300 | 750 | 6.505.E-03 |
| 850 | 300 | 2.616 |  | 1350 | 800 | 6.934.E-03 |
| 900 | 350 | 3.051 |  | 1400 | 850 | 7.363.E-03 |
| 950 | 400 | 3.484 |  | 1450 | 900 | 7.791.E-03 |
| 1000 | 450 | 3.917 |  |  |  |  |

* + 1. 220415Cast\_2 CA測定

1. 測定する装置をミリQで洗浄した。
2. 水酸化ナトリウム1.1747 gにミリQ水293 mLを加え0.1 M水酸化ナトリウム水溶液(0.01 mM)を調整した。
3. ②の水溶液80 mLをメスシリンダーで量りとり装置のセルに加えた。
4. D-グルコース 1.2659 g(0.07 mM)に②の水溶液を10 mL加えて0.7 Mグルコース溶液を調整した。
5. 印加電圧0.57 V、サンプリング時間0.1 sでクロノアンペロメトリック測定を行なった。
6. スターラーによる撹拌を伴い測定した。
7. ④の溶液をマイクロピペットで連続的に加えた。

下の表は経過時間とその時のグルコースの合計量とセル内の濃度を示したものである。

表 3-8-2セル内のグルコース濃度

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 経過時間 | 投入量 | 濃度 |  | 経過時間 | 投入量 | 濃度 |
| /Sec | /µL | /mM |  | /Sec | /µL | /mM |
| 1350 | 0 | 0.000 |  | 1800 | 450 | 3.930 |
| 1400 | 50 | 0.4389 |  | 1850 | 500 | 4.364 |
| 1450 | 100 | 0.8772 |  | 1900 | 550 | 4.798 |
| 1500 | 150 | 1.315 |  | 1950 | 600 | 5.231 |
| 1550 | 200 | 1.752 |  | 2050 | 650 | 5.663 |
| 1600 | 250 | 2.189 |  | 2100 | 700 | 6.095 |
| 1650 | 300 | 2.625 |  | 2150 | 750 | 6.526 |
| 1700 | 350 | 3.061 |  | 2200 | 800 | 6.957 |
| 1750 | 400 | 3.496 |  | 2250 | 850 | 7.387 |

* 1. 電極の作製III (ケッチェンブラックとセルロースナノファイバー)

1-ブタノール中で層剥離して得たナノシート分散液15 gにケッチェンブラック0.01 gを加えてから減圧濃縮し、得た粉末をセルロースナノファイバーと乳鉢で混合し、カーボンペースト(CP)とした。

* + 1. 220415CP\_cell0.02g

1. 220415Ni\_OH\_nano\_2を100 mlナスフラスコに15.1 g量りとり、ケッチェンブラック0.0119 gを入れた。
2. ロータリーと300 mlナスフラスコを、オイルポンプを使用し約30分間 30 ℃で減圧操作を行った。
3. SCPEカーボンペースト電極外径 3.0 mm 内径1.6 mm にケッチェンブラックを約0.002 g詰め、残りをセルロースナノファイバー0.02 g量り取り先ほどの乾燥物0.0057 gと混ぜた後、電極に詰めた。
   * 1. 220415CP\_cell0.2g
4. 220415Ni\_OH\_nano\_2を100 mlナスフラスコに15.1 g量りとり、ケッチェンブラック0.0119 gを入れた。
5. ロータリーと300 mlナスフラスコを、オイルポンプを使用し約30分間 30 ℃で減圧操作を行った。
6. SCPEカーボンペースト電極外径 3.0 mm 内径1.6 mm にケッチェンブラックを約0.002 g詰め、残りをセルロースナノファイバー0.2 g量り取り先ほどの乾燥物0.0068 gと混ぜた後、電極に詰めた。
   * 1. 220906CP\_cell0.02g
7. 220906Ni\_OH\_nano\_2を100 mlナスフラスコに15.1 g量りとり、ケッチェンブラック0.0112 gを入れた。
8. ロータリーと300 mlナスフラスコを、オイルポンプを使用し約30分間 30 ℃で減圧操作を行った。
9. SCPEカーボンペースト電極外径 3.0 mm 内径1.6 mm にケッチェンブラックを約0.002 g詰め、残りをセルロースナノファイバー0.02 g量り取り先ほどの乾燥物0.0051 gと混ぜた後、電極に詰めた。
   * 1. 220906CP\_cell0.2g\_1
10. 220906Ni\_OH\_nano\_2を100 mlナスフラスコに15.1 g量りとり、ケッチェンブラック0.0094 gを入れた。
11. ロータリーと300 mlナスフラスコを、オイルポンプを使用し約30分間 30 ℃で減圧操作を行った。
12. SCPEカーボンペースト電極外径 3.0 mm 内径1.6 mm にケッチェンブラックを約0.002 g詰め、残りをセルロースナノファイバー0.2 g量り取り先ほどの乾燥物と混ぜた後、電極に詰めた。
    * 1. 220906CP\_cell0.2g\_2 & 220906CP\_cell0.2g\_3 & 220906CP\_cell0.2g\_4
13. 220906Ni\_OH\_nano\_2を100 mlナスフラスコに15.1 g量りとり、ケッチェンブラック0.0112 gを入れた。
14. ロータリーと300 mlナスフラスコを、オイルポンプを使用し約30分間 30 ℃で減圧操作を行った。
15. SCPEカーボンペースト電極外径 3.0 mm 内径1.6 mm にケッチェンブラックを約0.002 g詰め、残りをセルロースナノファイバー0.2 g量り取り先ほどの乾燥物0.0050 gと混ぜた後、電極に詰めた。
16. この時作成した電極をそれぞれ、220906CP\_cell0.2g\_2、220906CP\_cell0.2g\_3、220906CP\_cell0.2g\_4とする。
    * 1. 220906CP\_cell0.8g
17. 220906Ni\_OH\_nano\_2を100 mlナスフラスコに15.1 g量りとり、ケッチェンブラック0.0112 gを入れた。
18. ロータリーと300 mlナスフラスコを、オイルポンプを使用し約30分間　30 ℃で減圧操作を行った。
19. SCPEカーボンペースト電極外径 3.0 mm 内径1.6 mm にケッチェンブラックを約0.002 g詰め、残りをセルロースナノファイバー0.8 g量り取り先ほどの乾燥物0.0051 gと混ぜた後、電極に詰めた。
    * 1. 220914CP\_cell500μL
20. 220914Ni\_OH\_nanoを100 mlナスフラスコに15.1 g量りとり、ケッチェンブラック0.0112 gを入れた。
21. ロータリーと300 mlナスフラスコを、オイルポンプを使用し約30分間 30 ℃で減圧操作を行った。
22. SCPEカーボンペースト電極外径 3.0 mm 内径1.6 mm にケッチェンブラックを約0.002 g詰め、残りをセルロースナノファイバー500 μL量り取り先ほどの乾燥物と混ぜた後、電極に詰めた。
    1. サイクリックボルタンメトリー(CV)測定

作製した電極を作用極として、電解液は0.1 M NaOH水溶液、参照極にはAg/AgCl電極、対極には白金線を使用し大気下で電気化学測定を行なった。

以下式に示すのは、グルコースを加えた時の濃度の計算式である。

セル内の濃度計算

グルコース濃度：0.7 (mol )

開始前のセル内の溶液量：0.08 L

y：加えたグルコース溶液量(L)

* + 1. 220906CP\_cell0.2g\_2\_1回目 CV測定

1. 0.1 M水酸化ナトリウム水溶液(0.01 mM) 80 mLをメスシリンダーで量りとり装置のセルに加えた。
2. D-グルコース 1.2223 g(0.07 mM)に②の水溶液を10 mL加えて0.7 Mグルコース溶液を調整した。
3. 初期電位 0.07 V、高電位 0.7 V、低電位 0.07 Vでグルコースの濃度を変化させながらCV測定を行い酸化還元反応の変化を確認した。

表 3-10-1セル内のグルコース濃度

|  |  |
| --- | --- |
| 投入量 | 濃度 |
| /μL | /mM |
| 0 | 0.0 |
| 10 | 0.0848 |
| 100 | 2.11 |
| 500 | 17.0 |

* + 1. 220914CP\_cell500μL CV測定

1. 0.1 M水酸化ナトリウム水溶液(0.01 mM) 80 mLをメスシリンダーで量りとり装置のセルに加えた。
2. D-グルコース 1.2669 g(0.07 mM)に②の水溶液を10 mL加えて0.7 Mグルコース溶液を調整した。
3. 初期電位 0 V、高電位 0.8 V、低電位 0 Vでグルコースの濃度を変化させながらCV測定を行い酸化還元反応の変化を確認した。

表 3-10-2セル内のグルコース濃度

|  |  |
| --- | --- |
| 投入量 | 濃度 |
| /μL | /mM |
| 0 | 0.0 |
| 10 | 0.0878 |
| 100 | 2.19 |
| 400 | 16.3 |

* 1. クロノアンペロメトリー(CA)測定

キャスト電極でサイクリックボルタンメトリーを測定した所、グルコースの酸化ピークが0.5〜0.7 V vs Ag/AgClに現れた。そこでCP電極に0.6 V vs. Ag/AgClを印加しながら、十分撹拌している電解液に0.7 Mグルコース溶液を任意量加え、電流値の変化を調べた。

以下式に示すのは、電流密度の計算式とグルコースを加えた時の濃度の計算式である。

電流密度の計算式

x：グルコース濃度における電流量

電極直径:0.16 cm

電極表面積: 0.020106 cm2

セル内の濃度計算

グルコース濃度：0.7 (mol )

開始前のセル内の溶液量：0.08 L

y：加えたグルコース溶液量(L)

また、電極のグルコース濃度における電流密度のグラフを作成するにあたり、決定係数(R2)が0.99以上を取るように滴下データを後ろもしくは前から連続してデータ除去を行ない、近侍曲線を作成した。

* + 1. 220415CP\_cell0.02g CA測定

1. 測定する装置をミリQで洗浄した。
2. 0.1 M水酸化ナトリウム水溶液(0.01 mM) 80 mLをホールピペットで量りとり装置のセルに加えた。
3. D-グルコース1.2657 g(0.07 mM)に②の水溶液を10 mL加えて0.7 Mグルコース溶液を調整した。
4. 印加電圧0.6 V、サンプリング時間0.1 sでクロノアンペロメトリック測定を行なった。
5. スターラーによる撹拌を伴い測定した。
6. ③の溶液をマイクロピペットで連続的に加えた。

下の表は経過時間とその時のグルコースの合計量とセル内の濃度を示したものである。

表 3-11-1セル内のグルコース濃度

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 経過時間 | 投入量 | 濃度 |  | 経過時間 | 投入量 | 濃度 |
| /Sec | /µL | /mM |  | /Sec | /µL | /mM |
| 750 | 0 | 0.000 |  | 1200 | 450 | 3.930 |
| 800 | 50 | 0.4388 |  | 1250 | 500 | 4.364 |
| 850 | 100 | 0.8771 |  | 1300 | 550 | 4.797 |
| 900 | 150 | 1.315 |  | 1350 | 600 | 5.230 |
| 950 | 200 | 1.752 |  | 1400 | 650 | 5.662 |
| 1000 | 250 | 2.189 |  | 1450 | 700 | 6.094 |
| 1050 | 300 | 2.625 |  | 1500 | 750 | 6.525 |
| 1100 | 350 | 3.060 |  | 1550 | 800 | 6.956 |
| 1150 | 400 | 3.495 |  | 1600 | 850 | 7.386 |

* + 1. 220415CP\_cell0.2g\_1回目 CA測定

1. 測定する装置をミリQで洗浄した。
2. 0.1 M水酸化ナトリウム水溶液(0.01 mM) 80 mLをホールピペットで量りとり装置のセルに加えた。
3. D-グルコース1.2657 g(0.07 mM)に②の水溶液を10 mL加えて0.7 Mグルコース溶液を調整した。
4. 印加電圧0.6 V、サンプリング時間0.1 sでクロノアンペロメトリック測定を行なった。
5. スターラーによる撹拌を伴い測定した。
6. ③の溶液をマイクロピペットで連続的に加えた。

下の表は経過時間とその時のグルコースの合計量とセル内の濃度を示したものである。

表 3-11-2セル内のグルコース濃度

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 経過時間 | 投入量 | 濃度 |  | 経過時間 | 投入量 | 濃度 |
| /Sec | /µL | /mM |  | /Sec | /µL | /mM |
| 250 | 0 | 0.0 |  | 800 | 550 | 4.797 |
| 300 | 50 | 0.4388 |  | 850 | 600 | 5.230 |
| 350 | 100 | 0.8771 |  | 900 | 650 | 5.662 |
| 400 | 150 | 1.315 |  | 950 | 700 | 6.094 |
| 450 | 200 | 1.752 |  | 1000 | 750 | 6.525 |
| 500 | 250 | 2.189 |  | 1050 | 800 | 6.956 |
| 550 | 300 | 2.625 |  | 1100 | 850 | 7.386 |
| 600 | 350 | 3.060 |  | 1150 | 900 | 7.816 |
| 650 | 400 | 3.495 |  | 1200 | 950 | 8.245 |
| 700 | 450 | 3.930 |  | 1250 | 1000 | 8.673 |
| 750 | 500 | 4.364 |  |  |  |  |

* + 1. 220415CP\_cell0.2g\_2回目 CA測定

1. 1回目で測定した220415 CP\_cell0.2gの電極をミリQ水で洗浄しプロワイプで水分を拭き取り、再度使用した。
2. 測定する装置をミリQで洗浄した。
3. 0.1 M水酸化ナトリウム水溶液(0.01 mM) 80 mLをホールピペットで量りとり装置のセルに加えた。
4. D-グルコース1.2657 g(0.07 mM)に③の水溶液を10 mL加えて0.7 Mグルコース溶液を調整した。
5. 印加電圧0.6 V、サンプリング時間0.1 sでクロノアンペロメトリック測定を行なった。
6. スターラーによる撹拌を伴い測定した。
7. ④の溶液をマイクロピペットで連続的に加えた。

下の表は経過時間とその時のグルコースの合計量とセル内の濃度を示したものである。

表 3-11-3セル内のグルコース濃度

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 経過時間 | 投入量 | 濃度 |  | 経過時間 | 投入量 | 濃度 |
| /Sec | /µL | /mM |  | /Sec | /µL | /mM |
| 750 | 0 | 0.0 |  | 1250 | 500 | 4.364 |
| 800 | 50 | 0.4388 |  | 1300 | 550 | 4.797 |
| 850 | 100 | 0.8771 |  | 1350 | 600 | 5.230 |
| 900 | 150 | 1.315 |  | 1400 | 650 | 5.662 |
| 950 | 200 | 1.752 |  | 1450 | 700 | 6.094 |
| 1000 | 250 | 2.189 |  | 1500 | 750 | 6.525 |
| 1050 | 300 | 2.625 |  | 1550 | 800 | 6.956 |
| 1100 | 350 | 3.060 |  | 1600 | 850 | 7.386 |
| 1150 | 400 | 3.495 |  | 1650 | 900 | 7.816 |
| 1200 | 450 | 3.930 |  | 1700 | 950 | 8.245 |

* + 1. 220415CP\_cell0.2g\_3回目 CA測定

1. 2回目で測定した220415 CP\_cell0.2gの電極をミリQ水で洗浄しプロワイプで水分を拭き取り、再度使用した。
2. 測定する装置をミリQで洗浄した。
3. 0.1 M水酸化ナトリウム水溶液(0.01 mM) 80 mLをホールピペットで量りとり装置のセルに加えた。
4. D-グルコース1.2657 g(0.07 mM)に③の水溶液を10 mL加えて0.7 Mグルコース溶液を調整した。
5. 印加電圧0.6 V、サンプリング時間0.1 sでクロノアンペロメトリック測定を行なった。
6. スターラーによる撹拌を伴い測定した。
7. ④の溶液をマイクロピペットで連続的に加えた。

下の表は経過時間とその時のグルコースの合計量とセル内の濃度を示したものである。

表 3-11-4セル内のグルコース濃度

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 経過時間 | 投入量 | 濃度 |
| /Sec | /µL | /mM |
| 450 | 0 | 0.0 |
| 500 | 50 | 0.4388 |
| 550 | 100 | 0.8771 |
| 600 | 150 | 1.315 |
| 650 | 200 | 1.752 |

* + 1. 220906CP\_cell0.02g CA測定

1. 測定する装置をミリQで洗浄した。
2. 0.1 M水酸化ナトリウム水溶液(0.01 mM) 80 mLをホールピペットで量りとり装置のセルに加えた。
3. D-グルコース1.2582 g(0.07 mM)に②の水溶液を10 mL加えて0.7 Mグルコース溶液を調整した。
4. 印加電圧0.6 V、サンプリング時間0.1 sでクロノアンペロメトリック測定を行なった。
5. スターラーによる撹拌を伴い測定した。
6. ③の溶液をマイクロピペットで連続的に加えた。

下の表は経過時間とその時のグルコースの合計量とセル内の濃度を示したものである。

表 3-11-5セル内のグルコース濃度

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 経過時間 | 投入量 | 濃度 |  | 経過時間 | 投入量 | 濃度 |
| /Sec | /µL | /mM |  | /Sec | /µL | /mM |
| 1050 | 0 | 0.0 |  | 1500 | 130 | 1.133 |
| 1100 | 10 | 0.08729 |  | 1550 | 180 | 1.568 |
| 1150 | 20 | 0.1746 |  | 1600 | 230 | 2.002 |
| 1200 | 30 | 0.2618 |  | 1650 | 280 | 2.436 |
| 1250 | 40 | 0.3490 |  | 1700 | 380 | 3.302 |
| 1300 | 50 | 0.4362 |  | 1800 | 480 | 4.165 |
| 1350 | 60 | 0.5234 |  | 1900 | 580 | 5.027 |
| 1400 | 70 | 0.6105 |  | 2000 | 580 | 5.027 |
| 1450 | 80 | 0.6977 |  |  |  |  |

* + 1. 220906CP\_cell0.2g\_1 CA測定

1. 測定する装置をミリQで洗浄した。
2. 0.1 M水酸化ナトリウム水溶液(0.01 mM) 80 mLをホールピペットで量りとり装置のセルに加えた。
3. D-グルコース1.2650 g(0.07 mM)に②の水溶液を10 mL加えて0.7 Mグルコース溶液を調整した。
4. 印加電圧0.6 V、サンプリング時間0.1 sでクロノアンペロメトリック測定を行なった。
5. スターラーによる撹拌を伴い測定した。
6. ③の溶液をマイクロピペットで連続的に加えた。

下の表は経過時間とその時のグルコースの合計量とセル内の濃度を示したものである。

表 3-11-6セル内のグルコース濃度

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 経過時間 | 投入量 | 濃度 |  | 経過時間 | 投入量 | 濃度 |
| /Sec | /µL | /mM |  | /Sec | /µL | /mM |
| 550 | 0 | 0.0 |  | 1050 | 500 | 4.361 |
| 600 | 50 | 0.4386 |  | 1100 | 550 | 4.794 |
| 650 | 100 | 0.8766 |  | 1150 | 600 | 5.227 |
| 700 | 150 | 1.314 |  | 1200 | 650 | 5.659 |
| 750 | 200 | 1.751 |  | 1250 | 700 | 6.091 |
| 800 | 250 | 2.187 |  | 1300 | 750 | 6.522 |
| 850 | 300 | 2.623 |  | 1350 | 800 | 6.952 |
| 900 | 350 | 3.059 |  | 1400 | 850 | 7.382 |
| 950 | 400 | 3.493 |  | 1450 | 850 | 7.382 |
| 1000 | 450 | 3.928 |  |  |  |  |

* + 1. 220906CP\_cell0.2g\_2\_2回目 CA測定

1. CVで測定した220906CP\_cell0.2g\_2をプロワイプで水分を拭き取り、再度使用した。
2. 測定する装置をミリQで洗浄した。
3. 0.1 M水酸化ナトリウム水溶液(0.01 mM) 80 mLをホールピペットで量りとり装置のセルに加えた。
4. D-グルコース1.2223 g(0.07 mM)に③の水溶液を10 mL加えて0.7 Mグルコース溶液を調整した。
5. 印加電圧0.6 V、サンプリング時間0.1 sでクロノアンペロメトリック測定を行なった。
6. スターラーによる撹拌を伴い測定した。
7. ④の溶液をマイクロピペットで連続的に加えた。

下の表は経過時間とその時のグルコースの合計量とセル内の濃度を示したものである。

表 3-11-7セル内のグルコース濃度

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 経過時間 | 投入量 | 濃度 |  | 経過時間 | 投入量 | 濃度 |
| /Sec | /µL | /mM |  | /Sec | /µL | /mM |
| 650 | 0 | 0.0 |  | 1150 | 260 | 2.198 |
| 700 | 10 | 0.08480 |  | 1200 | 310 | 2.619 |
| 750 | 20 | 0.1696 |  | 1250 | 360 | 3.039 |
| 800 | 30 | 0.2543 |  | 1300 | 460 | 3.879 |
| 850 | 40 | 0.3391 |  | 1350 | 560 | 4.716 |
| 900 | 50 | 0.4238 |  | 1400 | 660 | 5.551 |
| 950 | 60 | 0.5085 |  | 1450 | 760 | 6.385 |
| 1000 | 110 | 0.9316 |  | 1500 | 860 | 7.216 |
| 1050 | 160 | 1.354 |  | 1550 | 960 | 8.045 |
| 1100 | 210 | 1.776 |  | 1600 | 960 | 8.045 |

* + 1. 220906CP\_cell0.2g\_3 CA測定

1. 測定する装置をミリQで洗浄した。
2. 0.1 M水酸化ナトリウム水溶液(0.01 mM) 80 mLをホールピペットで量りとり装置のセルに加えた。
3. D-グルコース1.2223 g(0.07 mM)に②の水溶液を10 mL加えて0.7 Mグルコース溶液を調整した。
4. 印加電圧0.6 V、サンプリング時間0.1 sでクロノアンペロメトリック測定を行なった。
5. スターラーによる撹拌を伴い測定した。
6. ③の溶液をマイクロピペットで連続的に加えた。

下の表は経過時間とその時のグルコースの合計量とセル内の濃度を示したものである。

表 3-11-8セル内のグルコース濃度

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 経過時間 | 投入量 | 濃度 |  | 経過時間 | 投入量 | 濃度 |
| /Sec | /µL | /mM |  | /Sec | /µL | /mM |
| 450 | 0 | 0.0 |  | 850 | 80 | 0.6778 |
| 500 | 10 | 0.08480 |  | 900 | 90 | 0.7624 |
| 550 | 20 | 0.1696 |  | 950 | 100 | 0.8470 |
| 600 | 30 | 0.2543 |  | 1000 | 100 | 0.8470 |
| 650 | 40 | 0.3391 |  | 1450 | 150 | 1.270 |
| 700 | 50 | 0.4238 |  | 1500 | 200 | 1.692 |
| 750 | 60 | 0.5085 |  | 1550 | 250 | 2.114 |
| 800 | 70 | 0.5931 |  | 1600 | 300 | 2.535 |
| 850 | 80 | 0.6778 |  | 1650 | 350 | 2.955 |

* + 1. 220906CP\_cell0.2g\_4 CA測定

1. 測定する装置をミリQで洗浄した。
2. 0.1 M水酸化ナトリウム水溶液(0.01 mM) 80 mLをホールピペットで量りとり装置のセルに加えた。
3. D-グルコース1.2223 g(0.07 mM)に②の水溶液を10 mL加えて0.7 Mグルコース溶液を調整した。
4. 印加電圧0.6 V、サンプリング時間0.1 sでクロノアンペロメトリック測定を行なった。
5. スターラーによる撹拌を伴い測定した。
6. ③の溶液をマイクロピペットで連続的に加えた。

下の表は経過時間とその時のグルコースの合計量とセル内の濃度を示したものである。

表 3-11-9セル内のグルコース濃度

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 経過時間 | 投入量 | 濃度 |  | 経過時間 | 投入量 | 濃度 |
| /Sec | /µL | /mM |  | /Sec | /µL | /mM |
| 950 | 0 | 0.0 |  | 1250 | 300 | 2.535 |
| 1000 | 50 | 0.4238 |  | 1300 | 400 | 3.375 |
| 1050 | 100 | 0.8470 |  | 1350 | 500 | 4.214 |
| 1100 | 150 | 1.270 |  | 1400 | 600 | 5.051 |
| 1150 | 200 | 1.692 |  | 1500 | 700 | 5.885 |
| 1200 | 250 | 2.114 |  | 1550 | 700 | 5.885 |

* + 1. 220906CP\_cell0.8g CA測定

1. 測定する装置をミリQで洗浄した。
2. 0.1 M水酸化ナトリウム水溶液(0.01 mM) 80 mLをホールピペットで量りとり装置のセルに加えた。
3. D-グルコース1.2223 g(0.07 mM)に②の水溶液を10 mL加えて0.7 Mグルコース溶液を調整した。
4. 印加電圧0 V、サンプリング時間0.1 sでクロノアンペロメトリック測定を行なった。
5. スターラーによる撹拌を伴い測定した。
6. ③の溶液をマイクロピペットで連続的に加えた。

下の表は経過時間とその時のグルコースの合計量とセル内の濃度を示したものである。

表 3-11-10セル内のグルコース濃度

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 経過時間 | 投入量 | 濃度 |  | 経過時間 | 投入量 | 濃度 |
| /Sec | /µL | /mM |  | /Sec | /µL | /mM |
| 250 | 0 | 0.0 |  | 800 | 550 | 4.797 |
| 300 | 50 | 0.4388 |  | 850 | 600 | 5.230 |
| 350 | 100 | 0.8771 |  | 900 | 650 | 5.662 |
| 400 | 150 | 1.315 |  | 950 | 700 | 6.094 |
| 450 | 200 | 1.752 |  | 1000 | 750 | 6.525 |
| 500 | 250 | 2.189 |  | 1050 | 800 | 6.956 |
| 550 | 300 | 2.625 |  | 1100 | 850 | 7.386 |
| 600 | 350 | 3.060 |  | 1150 | 900 | 7.816 |
| 650 | 400 | 3.495 |  | 1200 | 950 | 8.245 |
| 700 | 450 | 3.930 |  | 1250 | 1000 | 8.673 |
| 750 | 500 | 4.364 |  |  |  |  |

* 1. 電極の作製III (ケッチェンブラックとナフィオン)

1-ブタノール中で層剥離して得たナノシート分散液15 gにケッチェンブラック0.01 gを加えてから減圧濃縮し、得た粉末をナフィオンと乳鉢で混合し、カーボンペースト(CP)とした。

* + 1. 220906CP\_naf5μL\_1 & 220906CP\_ naf5μL\_2

1. 220906Ni\_OH\_nanoを100 mlナスフラスコに15.2 g量りとり、ケッチェンブラック0.0114 gを入れた。
2. ロータリーと300 mlナスフラスコを、ロータリーエバポレーターに接続した。
3. 冷却機は-10 ℃、恒温水槽22 ℃に設定し減圧乾燥を行ったが、20分後も変化がみられなかった為、25℃を40分間、30℃を1時間操作したが変化が見られなかった。
4. その後、直接ダイアフラムポンプにフラスコを接続し、手のひら温度で減圧乾燥を行ったが変化が見られなかった。
5. 後日、冷却機は-10 ℃、恒温水槽40 ℃で再度、2時間減圧乾燥を行ったが変化が見られなかった。
6. その後、6階のロータリーエバポレーターで冷却機は-20 ℃、恒温水槽40 ℃で30分減圧操作を行ったが変化が見られなかった。
7. その後、オイルポンプを使用し5分間 35 ℃で減圧操作を行った。
8. 少し、液体が残った状態で減圧乾燥を止め、1日間デシケーター内で減圧乾燥を行った。
9. SCPEカーボンペースト電極外径 3.0 mm 内径1.6 mm にケッチェンブラックを約0.002 g詰め、残りをナフィオン5 μl量り取り先ほどの全乾燥物と混ぜた後、電極に詰めた。
10. 作成した2つの電極をそれぞれ220906CP\_naf5μL\_1と220906CP\_naf5μL\_2と命名した。
    * 1. 220906CP\_naf5μL\_3
11. 220906Ni\_OH\_nano\_3を100 mlナスフラスコに15.2 g量りとり、ケッチェンブラック0.0124 gを入れた。
12. ロータリーと300 mlナスフラスコを、オイルポンプを使用し約30分間　30 ℃で減圧操作を行った。
13. SCPEカーボンペースト電極外径 3.0 mm 内径1.6 mm にケッチェンブラックを約0.002 g詰め、残りをナフィオン5 μl量り取り先ほどの乾燥物と混ぜた後、電極に詰めた。
    * 1. 220906CP\_naf10μL\_1
14. 220906Ni\_OH\_nano\_3を100 mlナスフラスコに15.2 g量りとり、ケッチェンブラック0.0124 gを入れた。
15. ロータリーと300 mlナスフラスコを、オイルポンプを使用し約30分間 30 ℃で減圧操作を行った。
16. SCPEカーボンペースト電極外径 3.0 mm 内径1.6 mm にケッチェンブラックを約0.002 g詰め、残りをナフィオン10 μl量り取り先ほどの乾燥物と混ぜた後、電極に詰めた。
    * 1. 220906CP\_naf10μL\_2
17. 220906Ni\_OH\_nano\_3を100 mlナスフラスコに15.1 g量りとり、ケッチェンブラック0.0139 gを入れた。
18. ロータリーと300 mlナスフラスコを、オイルポンプを使用し約30分間 30 ℃で減圧操作を行った。
19. SCPEカーボンペースト電極外径 3.0 mm 内径1.6 mm にケッチェンブラックを約0.002 g詰め、残りをナフィオン10 μl量り取り先ほどの乾燥物と混ぜた後、電極に詰めた。
    * 1. 220906CP\_naf15μL
20. 220906Ni\_OH\_nano\_3を100 mlナスフラスコに15.1 g量りとり、ケッチェンブラック0.0139 gを入れた。
21. ロータリーと300 mlナスフラスコを、オイルポンプを使用し約30分間 30 ℃で減圧操作を行った。
22. SCPEカーボンペースト電極外径 3.0 mm 内径1.6 mm にケッチェンブラックを約0.002 g詰め、残りをナフィオン15 μl量り取り先ほどの乾燥物と混ぜた後、電極に詰めた。
    * 1. 220906CP\_naf20μL
23. 220906Ni\_OH\_nano\_3を100 mlナスフラスコに15.1 g量りとり、ケッチェンブラック0.0139 gを入れた。
24. ロータリーと300 mlナスフラスコを、オイルポンプを使用し約30分間 30 ℃で減圧操作を行った。
25. SCPEカーボンペースト電極外径 3.0 mm 内径1.6 mm にケッチェンブラックを約0.002 g詰め、残りをナフィオン20 μl量り取り先ほどの乾燥物と混ぜた後、電極に詰めた。
    1. サイクリックボルタンメトリー(CV)測定

作製した電極を作用極として、電解液は0.1 M NaOH水溶液、参照極にはAg/AgCl電極、対極には白金線を使用し大気下で電気化学測定を行なった。

以下式に示すのは、グルコースを加えた時の濃度の計算式である。

セル内の濃度計算

グルコース濃度：0.7 (mol )

開始前のセル内の溶液量：0.08 L

y：加えたグルコース溶液量(L)

* + 1. 220906CP\_naf5μL\_1 CV測定

1. NaOH 1.2352 gにミリQ水 308 mLを加えて0.1 M水溶液を作製し、メスシリンダーを用いて80 mLセルに入れた。
2. D-グルコース 2.5322 gに0.1 M NaOH溶液を20 mL加えて0.7 Mグルコース溶液を作製した。
3. 初期電位 0 V、高電位 0.8 V、低電位 0 Vでグルコースの濃度を変化させながらCV測定を行い酸化還元反応の変化を確認した。

表 3-13-1セル内のグルコース濃度

|  |  |
| --- | --- |
| 投入量 | 濃度 |
| /μL | /mM |
| 0 | 0.0 |
| 10 | 0.0878 |
| 100 | 2.19 |
| 500 | 17.6 |

* 1. クロノアンペロメトリー(CA)測定

キャスト電極でサイクリックボルタンメトリーを測定した所、グルコースの酸化ピークが0.5〜0.7 V vs Ag/AgClに現れた。そこでCP電極に0.6 V vs. Ag/AgClを印加しながら、十分撹拌している電解液に0.7 Mグルコース溶液を任意量加え、電流値の変化を調べた。

以下式に示すのは、電流密度の計算式とグルコースを加えた時の濃度の計算式である。

電流密度の計算式

x：グルコース濃度における電流量

電極直径:0.16 cm

電極表面積: 0.020106 cm2

セル内の濃度計算

グルコース濃度：0.7 (mol )

開始前のセル内の溶液量：0.08 L

y：加えたグルコース溶液量(L)

また、電極のグルコース濃度における電流密度のグラフを作成するにあたり、決定係数(R2)が0.99以上を取るように滴下データを後ろもしくは前から連続してデータ除去を行ない、近侍曲線を作成した。

* + 1. 220906CP\_naf5μL\_2 CA測定

1. 測定する装置をミリQで洗浄した。
2. 水酸化ナトリウム1.1747 gにミリQ水293 mLを加え0.1 M水酸化ナトリウム水溶液(0.01 mM)を調整した。
3. ②の水溶液80 mLをメスシリンダーで量りとり装置のセルに加えた。
4. D-グルコース 1.2659 g(0.07 mM)に②の水溶液を10 mL加えて0.7 Mグルコース溶液を調整した。
5. 印加電圧0 V、サンプリング時間0.1 sでクロノアンペロメトリック測定を行なった。
6. スターラーによる撹拌を伴い測定した。
7. ④の溶液をマイクロピペットで連続的に加えた。

下の表は経過時間とその時のグルコースの合計量とセル内の濃度を示したものである。

表 3-14-1セル内のグルコース濃度

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 経過時間 | 投入量 | 濃度 |  | 経過時間 | 投入量 | 濃度 |
| /Sec | /µL | /mM |  | /Sec | /µL | /mM |
| 550 | 0 | 0.0 |  | 1050 | 500 | 4.365 |
| 600 | 50 | 0.4390 |  | 1100 | 550 | 4.799 |
| 650 | 100 | 0.8774 |  | 1150 | 600 | 5.231 |
| 700 | 150 | 1.315 |  | 1200 | 650 | 5.664 |
| 750 | 200 | 1.753 |  | 1250 | 700 | 6.096 |
| 800 | 250 | 2.189 |  | 1300 | 750 | 6.527 |
| 850 | 300 | 2.626 |  | 1350 | 800 | 6.958 |
| 900 | 350 | 3.061 |  | 1400 | 850 | 7.388 |
| 950 | 400 | 3.496 |  | 1450 | 850 | 7.388 |
| 1000 | 450 | 3.931 |  |  |  |  |

* + 1. 220906CP\_naf5μL\_3 CA測定

1. 測定する装置をミリQで洗浄した。
2. 0.1 M水酸化ナトリウム水溶液(0.01 mM) 80 mLをメスシリンダーで量りとり装置のセルに加えた。
3. D-グルコース 1.2582 g(0.07 mM)に0.1 M水酸化ナトリウム水溶液を10 mL加えて0.7 Mグルコース溶液を調整した。
4. 印加電圧0.6 V、サンプリング時間0.1 sでクロノアンペロメトリック測定を行なった。
5. スターラーによる撹拌を伴い測定した。
6. ③の溶液をマイクロピペットで連続的に加えた。

下の表は経過時間とその時のグルコースの合計量とセル内の濃度を示したものである。

表 3-14-2セル内のグルコース濃度

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 経過時間 | 投入量 | 濃度 |  | 経過時間 | 投入量 | 濃度 |
| /Sec | /µL | /mM |  | /Sec | /µL | /mM |
| 450 | 0 | 0.0 |  | 850 | 240 | 2.089 |
| 500 | 10 | 0.008729 |  | 900 | 290 | 2.522 |
| 550 | 20 | 0.1746 |  | 950 | 340 | 2.956 |
| 600 | 30 | 0.2618 |  | 1000 | 440 | 3.820 |
| 650 | 40 | 0.3490 |  | 1100 | 540 | 4.682 |
| 700 | 90 | 0.7848 |  | 1200 | 640 | 5.543 |
| 750 | 140 | 1.220 |  | 1300 | 740 | 6.401 |
| 800 | 190 | 1.655 |  | 1400 | 740 | 6.401 |

* + 1. 220906CP\_naf10μL\_1 CA測定

1. 測定する装置をミリQで洗浄した。
2. 0.1 M水酸化ナトリウム水溶液(0.01 mM) 80 mLをメスシリンダーで量りとり装置のセルに加えた。
3. D-グルコース 1.2582 g(0.07 mM)に0.1 M水酸化ナトリウム水溶液を10 mL加えて0.7 Mグルコース溶液を調整した。
4. 印加電圧0.6 V、サンプリング時間0.1 sでクロノアンペロメトリック測定を行なった。
5. スターラーによる撹拌を伴い測定した。
6. ③の溶液をマイクロピペットで連続的に加えた。

下の表は経過時間とその時のグルコースの合計量とセル内の濃度を示したものである。

表 3-14-3セル内のグルコース濃度

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 経過時間 | 投入量 | 濃度 |  | 経過時間 | 投入量 | 濃度 |
| /Sec | /µL | /mM |  | /Sec | /µL | /mM |
| 1350 | 0 | 0.0 |  | 1750 | 240 | 2.089 |
| 1400 | 10 | 0.08729 |  | 1800 | 290 | 2.522 |
| 1450 | 20 | 0.1746 |  | 1850 | 340 | 2.956 |
| 1500 | 30 | 0.2618 |  | 1900 | 440 | 3.820 |
| 1550 | 40 | 0.3490 |  | 2000 | 540 | 4.682 |
| 1600 | 90 | 0.7848 |  | 2100 | 640 | 5.543 |
| 1650 | 140 | 1.220 |  | 2200 | 740 | 6.401 |
| 1700 | 190 | 1.655 |  | 2300 | 740 | 6.401 |

* + 1. 220906CP\_naf10μL\_2\_1回目 CA測定

1. 測定する装置をミリQで洗浄した。
2. 0.1 M水酸化ナトリウム水溶液(0.01 mM) 80 mLをメスシリンダーで量りとり装置のセルに加えた。
3. D-グルコース 1.2245 g(0.07 mM)に0.1 M水酸化ナトリウム水溶液を10 mL加えて0.7 Mグルコース溶液を調整した。
4. 印加電圧0.6 V、サンプリング時間0.1 sでクロノアンペロメトリック測定を行なった。
5. スターラーによる撹拌を伴い測定した。
6. ③の溶液をマイクロピペットで連続的に加えた。

下の表は経過時間とその時のグルコースの合計量とセル内の濃度を示したものである。

表 3-14-4セル内のグルコース濃度

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 経過時間 | 投入量 | 濃度 |  | 経過時間 | 投入量 | 濃度 |
| /Sec | /µL | /mM |  | /Sec | /µL | /mM |
| 2450 | 0 | 0.0 |  | 3800 | 700 | 5.896 |
| 2500 | 10 | 0.08495 |  | 3900 | 800 | 6.729 |
| 2550 | 20 | 0.1699 |  | 4000 | 900 | 7.561 |
| 2600 | 30 | 0.2548 |  | 4200 | 1000 | 8.391 |
| 2650 | 40 | 0.3397 |  | 4300 | 1100 | 9.219 |
| 2700 | 50 | 0.4245 |  | 4400 | 1200 | 10.04 |
| 3000 | 100 | 0.8485 |  | 4500 | 1300 | 10.87 |
| 3100 | 150 | 1.272 |  | 4600 | 1400 | 11.69 |
| 3200 | 200 | 1.695 |  | 4700 | 1500 | 12.51 |
| 3300 | 250 | 2.117 |  | 4800 | 1600 | 13.33 |
| 3400 | 300 | 2.539 |  | 4900 | 1700 | 14.14 |
| 3500 | 400 | 3.381 |  | 5000 | 1800 | 14.96 |
| 3600 | 500 | 4.222 |  | 5100 | 1900 | 15.77 |
| 3700 | 600 | 5.060 |  | 5200 | 2000 | 16.58 |

* + 1. 220906CP\_naf10μL\_2\_2回目 CA測定

1. 測定する装置をミリQで洗浄した。
2. 0.1 M水酸化ナトリウム水溶液(0.01 mM) 80 mLをメスシリンダーで量りとり装置のセルに加えた。
3. D-グルコース 1.2245 g(0.07 mM)に0.1 M水酸化ナトリウム水溶液を10 mL加えて0.7 Mグルコース溶液を調整した。
4. 印加電圧0.6 V、サンプリング時間0.1 sでクロノアンペロメトリック測定を行なった。
5. スターラーによる撹拌を伴い測定した。
6. ③の溶液をマイクロピペットで連続的に加えた。

下の表は経過時間とその時のグルコースの合計量とセル内の濃度を示したものである。

表 3-14-5セル内のグルコース濃度

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 経過時間 | 投入量 | 濃度 |  | 経過時間 | 投入量 | 濃度 |
| /Sec | /µL | /mM |  | /Sec | /µL | /mM |
| 450 | 0 | 0.0 |  | 1350 | 460 | 3.886 |
| 500 | 10 | 0.08495 |  | 1400 | 460 | 3.886 |
| 550 | 20 | 0.1699 |  | 1500 | 560 | 4.725 |
| 600 | 30 | 0.2548 |  | 1600 | 660 | 5.561 |
| 650 | 40 | 0.3397 |  | 1700 | 660 | 5.561 |
| 700 | 50 | 0.4245 |  | 1800 | 760 | 6.396 |
| 750 | 60 | 0.5094 |  | 1900 | 860 | 7.229 |
| 800 | 60 | 0.5094 |  | 2000 | 960 | 8.059 |
| 1000 | 110 | 0.9333 |  | 2100 | 960 | 8.059 |
| 1050 | 160 | 1.357 |  | 2200 | 1060 | 8.888 |
| 1100 | 210 | 1.779 |  | 2300 | 1160 | 9.714 |
| 1150 | 260 | 2.202 |  | 2400 | 1260 | 10.54 |
| 1200 | 310 | 2.624 |  | 2500 | 1260 | 10.54 |
| 1250 | 360 | 3.045 |  | 2700 | 1360 | 11.36 |
| 1300 | 410 | 3.466 |  | 2800 | 1360 | 11.36 |

* + 1. 220906CP\_naf10μL\_2\_3回目 CA測定

1. 測定する装置をミリQで洗浄した。
2. 0.1 M水酸化ナトリウム水溶液(0.01 mM) 80 mLをメスシリンダーで量りとり装置のセルに加えた。
3. D-グルコース 1.2245 g(0.07 mM)に0.1 M水酸化ナトリウム水溶液を10 mL加えて0.7 Mグルコース溶液を調整した。
4. 印加電圧0.6 V、サンプリング時間0.1 sでクロノアンペロメトリック測定を行なった。
5. スターラーによる撹拌を伴い測定した。
6. ③の溶液をマイクロピペットで連続的に加えた。

下の表は経過時間とその時のグルコースの合計量とセル内の濃度を示したものである。

表 3-14-6セル内のグルコース濃度

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 経過時間 | 投入量 | 濃度 |  | 経過時間 | 投入量 | 濃度 |
| /Sec | /µL | /mM |  | /Sec | /µL | /mM |
| 650 | 0 | 0.0 |  | 1250 | 350 | 2.961 |
| 700 | 10 | 0.08495 |  | 1300 | 400 | 3.381 |
| 750 | 20 | 0.1699 |  | 1350 | 450 | 3.802 |
| 800 | 30 | 0.2548 |  | 1400 | 450 | 3.802 |
| 850 | 30 | 0.2548 |  | 1600 | 550 | 4.641 |
| 900 | 40 | 0.3397 |  | 1700 | 650 | 5.478 |
| 950 | 50 | 0.4245 |  | 1800 | 750 | 6.313 |
| 1000 | 100 | 0.8485 |  | 1900 | 850 | 7.146 |
| 1050 | 150 | 1.272 |  | 2000 | 950 | 7.976 |
| 1100 | 200 | 1.695 |  | 2100 | 1050 | 8.805 |
| 1150 | 250 | 2.117 |  | 2200 | 1050 | 8.805 |
| 1200 | 300 | 2.539 |  |  |  |  |

* + 1. 220906CP\_naf15μL CA測定

1. 測定する装置をミリQで洗浄した。
2. 0.1 M水酸化ナトリウム水溶液(0.01 mM) 80 mLをメスシリンダーで量りとり装置のセルに加えた。
3. D-グルコース 1.2582 g(0.07 mM)に0.1 M水酸化ナトリウム水溶液を10 mL加えて0.7 Mグルコース溶液を調整した。
4. 印加電圧0.6 V、サンプリング時間0.1 sでクロノアンペロメトリック測定を行なった。
5. スターラーによる撹拌を伴い測定した。
6. ③の溶液をマイクロピペットで連続的に加えた。

下の表は経過時間とその時のグルコースの合計量とセル内の濃度を示したものである。

表 3-14-7セル内のグルコース濃度

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 経過時間 | 投入量 | 濃度 |  | 経過時間 | 投入量 | 濃度 |
| /Sec | /µL | /mM |  | /Sec | /µL | /mM |
| 550 | 0 | 0.0 |  | 950 | 240 | 2.089 |
| 600 | 10 | 0.08729 |  | 1000 | 290 | 2.522 |
| 650 | 20 | 0.1746 |  | 1050 | 340 | 2.956 |
| 700 | 30 | 0.2618 |  | 1100 | 440 | 3.820 |
| 750 | 40 | 0.3490 |  | 1200 | 540 | 4.682 |
| 800 | 90 | 0.7848 |  | 1300 | 640 | 5.543 |
| 850 | 140 | 1.220 |  | 1400 | 740 | 6.401 |
| 900 | 190 | 1.655 |  | 1500 | 740 | 6.401 |

* + 1. 220906CP\_naf20μL CA測定

1. 測定する装置をミリQで洗浄した。
2. 0.1 M水酸化ナトリウム水溶液(0.01 mM) 80 mLをメスシリンダーで量りとり装置のセルに加えた。
3. D-グルコース 1.2582 g(0.07 mM)に0.1 M水酸化ナトリウム水溶液を10 mL加えて0.7 Mグルコース溶液を調整した。
4. 印加電圧0.6 V、サンプリング時間0.1 sでクロノアンペロメトリック測定を行なった。
5. スターラーによる撹拌を伴い測定した。
6. ③の溶液をマイクロピペットで連続的に加えた。

下の表は経過時間とその時のグルコースの合計量とセル内の濃度を示したものである。

表 3-14-8セル内のグルコース濃度

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 経過時間 | 投入量 | 濃度 |  | 経過時間 | 投入量 | 濃度 |
| /Sec | /µL | /mM |  | /Sec | /µL | /mM |
| 750 | 0 | 0.0 |  | 1150 | 240 | 2.089 |
| 800 | 10 | 0.08729 |  | 1200 | 290 | 2.522 |
| 850 | 20 | 0.1746 |  | 1250 | 340 | 2.956 |
| 900 | 30 | 0.2618 |  | 1300 | 440 | 3.820 |
| 950 | 40 | 0.3490 |  | 1400 | 540 | 4.682 |
| 1000 | 90 | 0.7848 |  | 1500 | 640 | 5.543 |
| 1050 | 140 | 1.220 |  | 1600 | 740 | 6.401 |
| 1100 | 190 | 1.655 |  | 1700 | 740 | 6.401 |

1. 結果・考察
   1. 塩基性酢酸ニッケルの合成について

以下の図は塩基性酢酸ニッケルのXRD測定の結果である。

合成した塩基性酢酸ニッケルやイオン交換合成物を全て六方晶系と仮定し、指数付けを行なった。

ブラッグの式

λ=1.54 Å=1.54×10-10 m

文献値[3]は六方晶系α=3.106(3) Å, c=10.64(3)Åであった。

六方晶における原点と平面の距離は

と表される。

h k l = 001 002 003 004 006 は c = l × d

h k l = 100 110 は a = d

である。

以下の表はそれぞれ帰属したピークの層間距離をCellCalcにより求められた格子定数cである。

* + 1. 220415Ni\_OH\_OAcのXRD結果



図4.1.1. 220415Ni\_OH\_OAcのXRD

c = 10.92 ± 0.85 とおおむね一致し、生成物は塩基性酢酸ニッケル

Ni2(OH)3(CH3COO)・H2Oと考えられる。

* + 1. 220906Ni\_OH\_OAcのXRD結果



図4.1.2. 220906Ni\_OH\_OAcのXRD

c = 10.83 ± 0.89 とおおむね一致し、生成物は塩基性酢酸ニッケル

Ni2(OH)3(CH3COO)・H2Oと考えられる。

* + 1. 220914Ni\_OH\_OAcのXRD結果



図4.1.3. 220914Ni\_OH\_OAcのXRD

c = 11.12 ± 0.94 とおおむね一致したが、生成物は不純物を含んだ塩基性酢酸ニッケル

Ni2(OH)3(CH3COO)・H2Oと考えられる。

* + 1. 221003Ni\_OH\_OAcのXRD結果



図4.1.4. 221003Ni\_OH\_OAcのXRD

c = 10.89 ± 0.85 とおおむね一致したが、生成物は不純物を含んだ塩基性酢酸ニッケル

Ni2(OH)3(CH3COO)・H2Oと考えられる。

* + 1. 221006Ni\_OH\_OAcのXRD結果



図4.1.5. 221006Ni\_OH\_OAcのXRD

c = 10.83 ± 0.89 とおおむね一致し、生成物は塩基性酢酸ニッケル

Ni2(OH)3(CH3COO)・H2Oと考えられる。

* + 1. 221128Ni\_OH\_OAcのXRD結果



図4.1.6. 221128Ni\_OH\_OAcのXRD

生成物は不純物を多く含んだ塩基性酢酸ニッケル

Ni2(OH)3(CH3COO)・H2Oと考えられる。

* + 1. 221219Ni\_OH\_OAcのXRD結果



図4.1.7 221219Ni\_OH\_OAcのXRD

生成物は目的物である塩基性酢酸ニッケルは得られなかったと考える。

* 1. イオン交換について

以下の図はイオン交換後のNi\_OH\_DSのXRD測定の結果である。

* + 1. 220415Ni\_OH\_DSのXRD結果



図4.2.1. 220415Ni\_OH\_DSのXRD

* + 1. 220906Ni\_OH\_DSのXRD結果



図4.2.2. 220906Ni\_OH\_DSのXRD

* + 1. 220914Ni\_OH\_DSのXRD結果



図4.2.3. 220914Ni\_OH\_DSのXRD

* 1. サイクリックボルタンメトリー(CV)測定について
     1. 220415CP\_para5μL CV結果

以下に流動パラフィンで修飾した電極でグルコースを0,10,100,500 μLずつ加えた時の酸化還元電位を示す。

グラフ

自動的に生成された説明

図4.3.1.1. 220415CP\_para5μL CV

ダイアグラム

中程度の精度で自動的に生成された説明

図4.3.1.2. 220415CP\_para5μLの濃度に対する電流量

0.6 V vs Ag/AgClに酸化反応が起こっていると仮定してグルコース濃度における電流量の変化をグラフ化したところ、少しずつだが酸化反応による電流量の増加が見られた。

* + 1. 220415Cast\_1\_1回目 CV結果

以下にキャスト法を用いて作成した電極でグルコースを0,250,400,600,800 μLずつ加えた時の酸化還元電位を示す。

ダイアグラム

中程度の精度で自動的に生成された説明

図4.3.2.1. 220415Cast\_1\_1回目 CV

グラフ, 散布図

自動的に生成された説明

図4.3.2.2. 220415Cast\_1\_1回目の濃度における電流量

キャスト電極では220415E\_CP\_1のカーボンペースト電極と比べて大きく酸化還元ピークがあわられた。これは、ニッケルはグルコースを酸化しうること、カーボンペースト電極作成時の流動パラフィンが反応を阻害している可能性があることを示している。

* + 1. 220906CP\_cell0.2g\_2\_1回目 CV結果

以下にセルロースナノファイバーで修飾した電極でグルコースを0,10,100,500 μLずつ加えた時の酸化還元電位を示す。

グラフ, 折れ線グラフ

自動的に生成された説明

図4.3.3.1. 220906CP\_cell0.2g\_2\_1回目 CV

グラフ

低い精度で自動的に生成された説明

図4.3.3.2. 220906CP\_cell0.2g\_2\_1回目 濃度における電流量

220415CP\_para\_5μLの流動パラフィンを使用した電極よりも220906CP\_cell0.2g\_2\_1回目のナフィオンを使用した電極の方がグルコース濃度における電流量が増え、グラフ傾きもすこし大きくなった。

* + 1. 220906CP\_naf5μL\_1 CV結果

以下にナフィオンで修飾した電極でグルコースを0,10,100,500 μLずつ加えた時の酸化還元電位を示す。

ダイアグラム

自動的に生成された説明

図4.3.4.1. 220906CP\_naf5μL\_1 CV

グラフ, 散布図

自動的に生成された説明

図4.3.4.2. 220906CP\_naf5μL\_1 濃度に対する電流量

* + 1. 220914CP\_ cell500μL CV結果

以下にセルロースナノファイバーで修飾した電極でグルコースを0,10,100,400 μLずつ加えた時の酸化還元電位を示す。

グラフ

自動的に生成された説明

図4.3.5.1 220914CP\_ cell500μL CV

ダイアグラム

自動的に生成された説明

図4.3.5.2. 220914CP\_ cell500μL 濃度に対する電流量

* 1. クロノアンペロメトリー(CA)測定について
     1. 220415Cast\_1\_2回目 CA結果



図4.4.1.1 220415Cast\_1\_2回目 CA



図4.4.1.2 220415Cast\_1\_2回目 濃度に対する電流密度

最初のグルコース滴下3回程度は濃度に応じて電流量が比例して流れていることが確認できた。しかし、滴下4回目移行からはゆっくりと電流量が低下していた

* + 1. 220415Cast\_2 CA結果



図4.4.2.1 220415Cast\_2 CA



図4.4.2.2 220415Cast\_2 濃度に対する電流密度

最初の3回以降から、グルコースを滴下後に電流量が低下している。

しかし、同じグルコース量を滴下したが、電流の上がり幅が均一ではないことがわかった。220415Cast\_1からも4回目以降の測定が比例していないため、キャストでは電極表面のナノシートの保持が難しいことが考えられる。

* + 1. 220415CP\_cell0.02g CA結果



図4.4.3.1 220415CP\_cell CA



図4.4.3.2 220415CP\_cell 濃度に対する電流密度

水酸化ナトリウム溶液に電極を入れた段階で、電極に詰めたナノシートが溶液内に落ちていくのが確認できた。ナノシートが剥がれ落ちることによって電極表面のナノシートがグルコースに接触する量に差が生まれ、不均一なグラフになったと考える。

* + 1. 220415CP\_cell0.2g\_1回目 CA結果



図4.4.4.1. 220415CP\_cell0.2g\_1回目 CA



図4.4.4.2. 220415CP\_cell0.2g\_1回目 濃度に対する電流密度

初回以降のグルコースによる電流密度が低下している。また、グルコース滴下後に電流密度も低下しているため、電極表面にグルコースから酸化したグルコノラクトンが多く存在している可能性を考えた。

* + 1. 220415CP\_cell0.2g\_2回目 CA結果



図4.4.5.1 220415CP\_cell0.2g\_2回目 CA



図4.4.5.2 220415CP\_cell0.2g\_2回目 濃度に対する電流密度

220415CP\_cell0.2g\_1回目での反応と比べて、グルコース滴下1回目と2回目の電流密度の増加の差が大きくなっている。しかし、滴下後の電流密度低下が見られなくなった。

* + 1. 220415CP\_cell0.2g\_3回目 CA 結果



図4.4.6.1 220415CP\_cell0.2g\_3回目 CA



図4.4.6.2. 220415CP\_cell0.2g\_3回目 濃度に対する電流密度

220415CP\_cell0.2g\_1回目や220415CP\_cell0.2g\_2回目での反応と比べて、グルコース滴下1回目と2回目の電流密度の増加の差が大きくなっている。電極洗浄時にミリQ水で電極表面のグルコノラクトン等が消えたためと考える。滴下1回目はグルコースに対して反応したが、酸化したグルコノラクトンガ電極表面に付着するため、電流密度が低下した可能性がある。

* + 1. 220906CP\_cell0.02g CA結果



図4.4.7.1 220906CP\_cell0.02g CA



図4.4.7.2 220906CP\_cell0.02g 濃度に対する電流密度

水酸化ナトリウム溶液に電極を入れた段階で、電極に詰めたナノシートが溶液内に落ちていくのが確認できた。しかし、安定するまで待ち測定を行うとグルコース濃度 4 mM程度までは比例して測定できていた。

* + 1. 220906CP\_cell0.2g\_1 CA結果



図4.4.8.1. 220906CP\_cell0.2g\_1 CA



図4.4.8.2. 220906CP\_cell0.2g\_1 濃度に対する電流密度

メリハリのあるデータではなく、なだらかな放物線のグラフとなった。グルコース濃度 2.5 mM程度までは比例してグルコースの測定ができている。しかし、滴下後電流密度が安定するまでもっと待っても良かったと考えている。

* + 1. 220906CP\_cell0.2g\_2\_2回目 CA結果



図4.4.9.1. 220906CP\_cell0.2g\_2\_2回目 CA



図4.4.9.2. 220906CP\_cell0.2g\_2\_2回目 濃度に対する電流密度

なだらかな放物線のグラフとなったが、線形範囲は0.08-8.04 mMとこれまでに測定した電極内で広い範囲を測定することができていた。CV測定後のCA測定ということもあり、電極が水酸化ナトリウム水溶液に馴染んでいないことが原因と考えた。

* + 1. 220906CP\_cell0.2g\_3 CA結果



図4.4.10.1. 220906CP\_cell0.2g\_3 CA



図4.4.10.2. 220906CP\_cell0.2g\_3 濃度に対する電流密度

1000-1450 sの間は滴下を止めていた期間であったが、ナノシートが剥がれ落ちたのか急激な電流密度の低下が見られた。その後、滴下を開始したが、0.25 mA/cm2で電流密度が飽和したことがわかる。電極にナノシートを詰め込み不足が考えられる。

* + 1. 220906CP\_cell0.2g\_4 CA結果



図 4.4.11.1. 220906CP\_cell0.2g\_4 CA



図4.4.11.2 220906CP\_cell0.2g\_4 濃度に対する電流密度

10 mA/cm2あたりで電流密度が飽和した。220906CP\_cell0.2g\_2\_2回目の時は15 mA/cm2であったことを考えると、水酸化ナトリウム水溶液に馴染んだことによる精度向上が考えられる。

* + 1. 220906CP\_cell0.8g CA結果



図4.4.12.1. 220906CP\_cell0.8g CA



図4.4.12.2. 220906CP\_cell0.8g 濃度に対する電流密度

セルロースを過剰に入れてみると、0.2 gでの場合と比べて電流密度の低下が見られた。

* + 1. 220906CP\_naf5μL\_2 CA結果



図4.4.13.1 220906CP\_naf5μL\_2 CA

印加電圧をCVの初期電位と勘違いし0 Vと設定してしまった為、無効なデータとなった。

* + 1. 220906CP\_naf5μL\_3 CA結果



図4.4.14.1. 220906CP\_naf5μL\_3 CA



図4.4.14.2 220906CP\_naf5μL\_3 濃度に対する電流密度

最初の異常な電流密度の低下は、電極表面が安定するまで待ちきれていなかったためである。また、220906CP\_cell0.2g\_2\_2回目と同程度の性能を保持していることがわかったが、電流密度が飽和するまで滴下し続けるべきだった。

* + 1. 220906CP\_naf10μL\_1 CA結果



図4.4.15.1. 220906CP\_naf10μL\_1 CA



図4.4.15.2. 220906CP\_naf10μL\_1 濃度に対する電流密度

220906CP\_naf5μL\_3に比べて、グルコースによる電流密度の傾きが大きくなった。

* + 1. 220906CP\_naf10μL\_2\_1回目 CA結果



図4.4.16.1. 220906CP\_naf10μL\_2\_1回目 CA



図4.4.16.2. 220906CP\_naf10μL\_2\_1回目 濃度に対する電流密度

ナフィオンを使用した他の電極でも同じように、グルコース濃度が約5 C/mMから線形範囲から外れていることがわかる。

* + 1. 220906CP\_naf10μL\_2\_2回目 CA結果



図4.4.17.1. 220906CP\_naf10μL\_2\_2回目 CA



図4.4.17.2 220906CP\_naf10μL\_2\_2回目 濃度に対する電流密度

2回目の測定からか、電流密度の異常な起伏が見られた。

* + 1. 220906CP\_naf10μL\_2\_3回目 CA結果



図4.4.18.1. 220906CP\_naf10μL\_2\_3回目 CA



図4.4.18.2. 220906CP\_naf10μL\_2\_3回目 濃度に対する電流密度

同じ電極の測定3回目にもかかわらず、220906CP\_naf10μLL\_2\_2回目ほどの電流密度の起伏が見られなかった。また、220906CP\_naf10μLL\_2\_1回目や220906CP\_naf10μLL\_2\_2回目よりはグルコース濃度における電流密度の傾きは小さいが線形範囲が大きくなっていることがわかった。

* + 1. 220906CP\_naf15μL CA結果



図4.4.19.1. 220906CP\_naf15μL CA



図4.4.19.2. 220906CP\_naf15μL 濃度に対する電流密度

電流密度が飽和するまで滴下し続けるべきだった。

* + 1. 220906CP\_naf20μL CA結果



図4.4.20.1 220906CP\_naf20μL CA



図4.4.20.2. 220906CP\_naf20μL 濃度に対する電流密度

正常に測定できているとは言えない電極であった。

* + 1. データ比較

上記の結果について、いくつかデータの比較を行なった。

グラフ, 散布図

自動的に生成された説明

図4.4.21.1. セルロースナノファイバーを用いた電極の濃度に対する電流量の比較

バインダーとしてセルロースナノファイバーを用いた220906CP\_cell0.2g\_1と220906CP\_cell0.2g\_4電極では電流密度が10 mA cm–2程度で飽和したが、220415CP\_cell0.2g\_1回目と220906CP\_cell0.2g\_3電極では電極は0.5 mA cm–2程度を示すなど、再現性に乏しかった。

これは、セルロースナノファイバーに含まれる水分が、電極作製後に蒸発し空気の隙間ができることによる、電流密度の低下が考えられる。

グラフ, 散布図

自動的に生成された説明

図4.4.21.2. ナフィオンを用いた電極の濃度に対する電流量の比較

ナフィオン溶液を用いた電極はセルロースナノファイバーを用いた電極より濃度に対する電流増加量(感度)が大きく、電流密度が低い電極は無かったため、ナフィオンの方がセルロースナノファイバーより適していた。特にナフィオン溶液10 μLを用いた電極の感度が高く、CP 8では直線性の高い0~6.72 mMの範囲で2.82 mA cm–2 mM–1であった。

CP 8電極で1回目の測定後、新しく電解液を入れ替えて複数回測定した。そのグルコース濃度に対する電流量をFig. 2に示した。

グラフ, 散布図

自動的に生成された説明

図4.4.21.3. 220906CP\_naf10μL\_2を用いて複数回測定した電極の濃度に対する電流量の比較

測定回数2回目が1回目に比べて感度がわずかに高かったが、3回目の感度は低下した。

1. 結言

今回の実験で過去の実験操作を模倣し、グルコースを直接酸化させ、電流応答をみることができた。作製した電極の安定性を目指すために２つの方法を試した。

１つ目としてo-フェニレンジアミンを銅水酸化物ナノシート、カーボンペースト文献（石原さん）に混合し電解重合させたものは銅水酸化物ナノシートとの比率や、電解重合させる際のペーストの固定方法が難しくうまく応答を確認することができなかった。

2つ目として銅水酸化物ナノシートを電極に塗布したもの文献（鈴鹿さん）にナフィオン、ポリウレタン溶液を上から塗布した。ナフィオンは膜が厚かったためか電流応答がとれなかったがポリウレタン溶液は窒素を噴射し、膜を薄くすることで、応答電流が7分の1程度に減少したものの、直線性は銅水酸化物ナノシートを塗布したものよりも安定しており、複数回の使用で大きな電流量の差はなかった。電流量の減少を防ぎ、複数回でも安定した応答が得られる電極の作製が課題である。

1. 謝辞

本研究においてご指導していただいた倉科 昌先生、安澤 幹人先生に深く御礼申し上げます。また、XRD測定においてご協力して頂いた村井 啓一郎先生に深く感謝いたします。

D3 趙 雨濛様

M2 坪平 遥河様、寺内 健様、京川 翔哉様、橋本 一輝様、久保 智輝様

M1 中野 輝一様、佐藤 優介様

B4 西村 海人様、島原 一翠様、桃本 和佳様、宇垣 修作様、釣上 真輝様

1. 参考文献

文献[1] Feng Gao et al. , *ACS Appl. Nano Mater*. **2021**, 4, 8520−8529

文献[2] Etab M et al. , *Arabian Journal of Chemistry* (**2022**) 15, 103467

文献[3] 武田裕次、徳島大学修士論文、**2011**